УДК 621.184.64

Федотова Анастасия Олеговна

г. Казань, ФГБОУ ВО «Казанский Государственный Энергетический Университет»

направление Теплоэнергетика и теплотехника (бакалавриат), гр. ПТС-1-17

Научный руководитель:

Кондратьев Александр Евгеньевич

К.т.н., доцент каф. ПТЭ

ФГБОУ ВО «Казанский Государственный Энергетический Университет», г. Казань

Перспективные материалы для изготовления теплообменных аппаратов

Актуальность проблемы. Теплоснабжение имеет ряд проблем, в частности низкую эффективность передачи энергии и вызванные этим потери. Для более рационального использования имеющейся теплоты необходимо конструировать теплообменные аппараты, тщательно подходя к выбору материала изготовления, благодаря чему можно обеспечить длительный срок эксплуатации и высокую эффективность работы оборудования.

Теплообменные аппараты – устройства, предназначенные для передачи тепла от одной среды, называемой греющей, к другой – нагреваемой.

Существуют различные виды теплообменников, появившиеся благодаря широкому спектру их применения. Так, к основным конструкциям рекуперативных теплообменников относятся кожухотрубчатые, витые, змеевиковые, спиральные, пластинчатые и другие. Они используются для различных систем теплоснабжения, предприятий нефтеперерабатывающей, химической, пищевой и других промышленностей [1].

При выборе аппарата необходимо учитывать его назначение, тепловую нагрузку, температурные условия происходящего в нем процесса, условия теплообмена, вид материала и его коррозионную стойкость, направление движения рабочих сред, а также возможность очистки теплообменной поверхности от загрязнений и другие технико-экономические показатели [2].

Одним из основных гарантов долговечной работы теплообменного оборудования является правильный выбор материала изготовления, который должен соответствовать следующим требованиям:

- Механическая прочность при заданных значениях давления и температуры теплоносителя, отвечающая также требованиям испытаний на прочность и герметичность аппарата;

- Поддаваемость материала сварке, обеспечивая тем самым высокие показатели свойств сварных соединений и их стойкость к коррозии, давлению;

- Удовлетворение требованиям общей коррозионной стойкости материала с теплоносителем при заданных параметрах температуры и давления;

- Доступная цена.

Помимо выделенных требований необходимо также учитывать дополнительные аспекты, исходящие из технико-экономических соображений, такие, как технология изготовления теплообменного аппарата, наличие материала на рынке и так далее.

Самым важным элементом теплообменного оборудования является трубная система. По этой причине с учетом всех вышеизложенных требований для изготовления применяют различные металлы (нержавеющая сталь, медь, латунь, титан) и их сплавы.

Медь применяется ввиду большой теплопроводности, а также из-за пластичности возможно изготовление теплообменника с высокой степенью оребрения. Помимо этого, достоинствами являются малый вес, небольшой объем и компактность аппаратов. Однако, к недостаткам относятся высокая цена и коррозия при нарушениях условий эксплуатации.

Латунь используется в качестве материала теплообменника с температурами теплоносителя до 250 оС в том случае, если им является пресная вода без солей и примесей, в противном случае теплообменные поверхности быстро начнут ржаветь и приходить в негодность. К достоинствам латуни относят более низкую стоимость и высокие показатели прочности и коррозионной стойкости.

Наиболее преобладающим материалом для изготовления теплообменников является нержавеющая сталь, поскольку такие аппараты обладают отличной стойкостью к коррозии, а также становится возможным работа с теплоносителями, не подходящими под условия эксплуатации меди и латуни. К таковым можно отнести воду повышенной кислотности, жесткости, щелочности, с большим содержанием сульфатов. Помимо этого, нержавеющая сталь сочетает в себе следующие достоинства: долговечность, малую инертность, невосприимчивость к перепадам температур, довольно низкую стоимость [3].

Путем легирования, то есть добавления других материалов, возможно улучшение качества сталей и передача им особых свойств, таких, как износостойкость, пластичность, жаростойкость и коррозионная стойкость.

Основными легирующими элементами являются: Х - хром, Н - никель, М - молибден, Г - марганец, С - кремний, Т - титан, Д - медь, Ю - алюминий и т.д.

Титан в виде различных сплавов стал применяться значительно недавно. Его применение обеспечивает самую высокую устойчивость к коррозии по сравнению с другими конструкционными материалами и большую долговечность работы аппаратов. Однако, из-за высокой стоимости титановые трубки используют только при достаточных технико-экономических обоснованиях. К тому же к недостаткам относится способность вызывать электрохимическую коррозию контактирующих с ним материалов.

Таким образом, для долговечной работы оборудования необходимо подобрать такой конструкционный материал, чтобы соблюсти все требования по работе аппарата с теплоносителем определенных параметров и учесть технико-экономические обоснования его применения [4].

Список литературы

- Валимухаметова А.И., Гареева Д.А. Теплообменники. Виды и область применения // Аллея науки. 2018. С. 533-540.

- Шишов В.В. Защита теплообменников от коррозии // Холодильная техника №5. 2018. С. 19-21.

- Яхин А.В., Каретников Д.В., Ризванов Р.Г., Абакачева Е.М., Гареев А.Г., Токарев А.С. Совершенствование технологии изготовления трубных пучков теплообменных аппаратов из стали 12Х18Н10Т с применением сварки трением // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2018. С. 14-16.

- Макуева Д.А. Интенсификация теплообмена в теплообменном оборудовании за счет изменения внутренней геометрии канала // Радиоэлектроника, электроника и энергетика. Тезисы докладов. 2020. С. 692.