УДК 539.143.4

ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ  В СИСТЕМЕ Sb2S3. ПЕРЕХОД 5/2-3/2.

Китанин Д. , Галиахметов.., Иванов В.В, Назарова А.

ФГБОУ ВО «КГЭУ», г. Казань, Россия

дима@mail.ru

Науч. рук. канд. физ.-мат. наук, доц. Погорельцев А.И..

В настоящей работе приведены предварительные результаты исследования карты распределения электронной плотности ядрах 123Sb в системе Sb2S3. В качестве “опоры” использовались частоты ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР), полученные из экспериментального исследования  методом ЯКР 123,121Sb. Был проведен анализ распределения электронной плотности в рамках теории Р.Бейдера и функции локализации электронов (ELF).

Ключевые слова: ядерный квадрупольный резонанс, градиент электрического поля (ГЭП), ab initio расчеты электронной структуры, распределение электронной плотности, функция локализации электронов (ELF).

Соединение Sb2S3 (стибнит) имеет весьма широкое применение [1-8]. Исследование распределения электронной плотности в области квадрупольного ядра Sb может быть полезным, в частности,  при анализе химической связи в стибните.

На рисунке 1 представлен фрагмент кристаллической структуры (единичная ячейка). Как видно из рисунка, данная структура образована зигзагообразными цепочками -Sb-S-, образующими ленты. Имеется два неэквивалентных положения атомов Sb  - позиции Sb1 и Sb2 ( указаны на рисунке 1).

Рис.1 Фрагмент кристаллической структуры  Sb2S3. Серые кружочки — атомы Sb, желтые – атомы S. Sb1 и Sb2 — два неэквивалентных положения атомов Sb.

В силу того, что стибнит содержит два квадрупольных изотопа 121Sb(I=5/2, переходы 5/2-3/2, 3/2-1/2)  и  123Sb(I=7/2, переходы 7/2-5/2, 5/2-3/2, 3/2-1/2), которые занимают две неэквивалентные позиции, то в спектре ЯКР стибнита наблюдается 10 резонансных линий [9], лежащих в диапазоне 26.93 — 88.69Мгц для температуры 300К и 32.27 -  95.41Мгц для температуры 77К. Данные частоты были использованы в качестве опоры при построении соответствующих карт распределения электронной плотности и ELF. Особое внимание уделялось переходу 5/2-3/2. Для оценок параметров ГЭП использовался кластерный подход. В данной работе рассматривались относительно небольшие кластеры: для позиции Sb1 использовался кластер (Sb17S23 )n , R~6A, а для позиции Sb2 – кластер  (Sb15S19)n, R~6A. На рисунке 2 представлен кластер Sb1. На нем показана плоскость, проходящая через атомы Sb1, S25,S26.

Рис.2. Кластер (Sb17S23)n.. Серые кружочки атомы Sb, желтые — атомы S. Плоскость проведена через атомы  Sb1, S25,S26

Оценки параметров ГЭП проводились методом самосогласованного ограниченного Хартри - Фока с открытыми оболочками (SCF-LCAO-ROHF). В DFT режиме использовались различные обменные и корреляционные функционалы. Была использована программа  Firefly [10]. Полученные в результате расчетов Бейдеровские волновые функции [11] использовались для построения соответствующих карт распределения электронной плотности. Анализ карт распределения электронной плотности показал, что наибольшей общей электронной плотностью обладают изолинии на уровне 0.04(эл./Bohr3) — они охватывают все атомы. В то же время, изолинии на уровне 0.08(эл./Bohr3 ) сильно локализованы в областях своих ядер. Таким образом можно предположить, что связь в стибните близка к ионной. Данное предположение подтверждается анализом распределения функции локализации электронов (ELF) [12]. На рисунке 3 в качестве примера приведена рельефная карта распределения ELF с проекцией на плоскость (цветная контурная карта). Построение выполнено для плоскости проходящей через атомы  Sb1, S25,S26 (см. рисунок 2).

Здесь центральный атом Sb1, атом слева S25, справа — S26. Как видно из приведенного рисунка на рельефной части карты, в межатомной области наблюдается спад ELF, никаких

Рис.3. Рельефная карта ELF с прекцией на плоскость, проходящую через атомы Sb1,S25,S26.

гребней не наблюдается. При этом, на контурной карте межатомная область темная, что говорит о малой концентрации свободных неспаренных электронов.

Таким образом, на основе проведенных исследований можно предположить, что связь в соединении  Sb2S3 носит преимущественно ионный характер.

Источники

[1] S. Messina, M.T.S. Nair, P.K. Nair. Solid Films, 517, 2503 (2009).

2 H. Maghraoui-Meherzi, T. Ben Nasr, N. Kamoun, M. Dachraoui. Physica B, 3101 (2010).405

[3] H. Maghraoui-Meherzi, T. Ben Nasr, N. Kamoun, M. Dachraoui. Comptes Rendus Chimie, 14, 471 (2011).

[4] Q. Han, J. Chen, J. Lu, X. Yang, L. Lu, X. Wang. Mater. Lett.,62, 2050 (2008).

[5] P. Arun A.G. Vedeshwara. J. Appl. Phys., 79, 4029 (1996).

[6] S. Shaji, A. Arato, J.J. O’Brien, J. Liu, G.A. Castillo,M.I.M. Palma, T.K.D. Roy, B. Krishnan. J. Phys. D: Appl.Phys., 43, 075 404 (2010).

[7] F. Perales, F. Agullo-Rueda, J. Lamela, C. de las Heras. J. Phys.D: Appl. Phys., 41, 045 403 (2008).

[8] F. Perales, G. Lifante, F. Agullo-Rueda, C. de las Heras.J. Phys. D: Appl. Phys., 40, 2440 (2007).

9. И.А.Сафин, И.Н.Пеньков//Доклады Академии Наук СССР, 147, N2, 410-413

- Granovsky A. A. Firefly version 8.2. http://classic.chem.msu.su/gran/firefly/index.html

- R.F.W. Bader, Atoms in Molecules - A Quantum Theory, Oxford University Press, Oxford, 1990. ISBN: 0198558651.

- Becke A.D. and Edgecombe K.E.// J. Chem. Phys. 1990, 92, p.5397