ЛЕКЦИЯ № 1

Общая классификация материалов, композиционные материалы (КМ), критерии конструирования КМ. Дисперсно – упрочненные и волокнистые КМ,       примеры КМ

Под материалом понимают любую форму материи (поле и вещество)

или уровень организации вещества,который может быть использован или ис-

пользуется природой и человеком для получения  других его видов и форм.

Материя- обьективно существующая реальность, в виде различных

форм и уровней организации обьектов окружающего нас Мира, характеризу-

емая массой и энергией.

Поле- это форма существования материи,которая характеризуется,

прежде всего,энергией,а не массой,хотя и обладает последней.

Вещество- форма существования материи. Которая характеризуется массой покоя и,следовательно, дискретностью.

Существует много видов классификаций материалов, например:

- по агрегатному состоянию (газообразные,жидкие и твердые) ;

- химическому составу (гомо- и гетероядерные, металлы и неметаллы- неметаллы делятся на полимерные, керамические и др.)

- структуре (химической – микроструктуре, физической – надмолеку-

лярной или макроструктуре, механической, различающейся на уровне тексту-

ры тканей или химически не связанных компонент в композиционных систе-

мах и т.д. );

- свойствам (конструкционные и функциональные ).

Далее более частные классификации:

- по проводимости – сверхпроволники, проводники, полупроводники,

диэлектрики:

- по твердости, теплостойкости, жаропрочности, теплопроводности,

пластичности;

- по фрикционным свойствам (абразивные, антифрикционные и др);

- по способам получения (термо- и реактопласты, воздушного и гидра-

влического отверждения и др.);

- по областям, отраслям применения и назначения , медицинского наз-

начения, бытового, конструкционные, электротехнические и др.

В свою очередь, каждая из вышеперечисленных классификаций име-

ет свои подразделы, например:

- конструкционные – материалы, используемые для изготовления отде-

льных элементов элементов и (или) целых конструкций в машиностроении,

приборостроении и др;

- огнеупорные -  материалы с огнеупорностью не ниже 1580 °С;

- высокоогнеупорные – материалы с огнеупорностью 1770 - 2000°С;

Огнеупорность – способность выдерживать высокие температуры не

деформируясь.

- абразивные – это высокотвердые материалы,используемые в порош-

кообразном виде для механической обработки поверхности металлов, мине-

ралов, стекла и т.д.;

- антифрикционные – материалы, обладающие пониженным коэффици-

циентом трения и др.

ОСНОВНЫЕ ВИТДЫ МАТЕРИАЛОВ

Материалы, необходимые для развития отдельных отраслей промыш-

лености, в соответствии с народохозяйственными потребностями, обьединя-

ются в группы, среди которых можно выделить металлы, полимеры, керами-

ку и композиты.

Существует тенденция абсолютного возрастания обьема производства

всех групп материалов, но темпы роста различны.

Одна из самых многочисленных групп материалов – это металлы.

20 – 30 лет назад будущее связывали с полимерами, но сейчас будущее

связывают с керамикой.

Определения основных видов материалов :

Под металлами в настоящее время понимают химические гомо- и гетероядерные соединения со степенью металличности (метал. связи)  СМ связи между ядрами или атомными остовами порядка 50% и более, харак-

теризуемые в результате комплексом специфических свойств ( электропро-

водность, металлический блеск, пластичность и т.д.).

Полимером следует называть смесь индивидуальных макромолекул

или олигомолекул, связанных в единую систему посредством физических

(Ван-дер-ваальсовых или водородных) связей.

Под керамикой понимают любые поликристаллические материалы,

получаемые спеканием неметаллических порошков природного или искус-

твенного  происхождения.Керамика – первый искусственный материал, по-

лученный человеком.

Композиционные материалы.

Композиционный материал (композит) представляет собой неоднород-

ные (гетерогенные) системы, состоящие из двух или более фаз ( компонен-

тов), имеющих различную физико-химическую природу, для которой харак-

терно наличие развитых внутренних поверхностей раздела, градиентов кон-

центраций и внутренних напряжений. В КМ каждый из компонентов сохра- няет свои свойства,а КМ проявляет новые свойства, обусловленные гранич-

ными процессами.

Для композита характерно следующее:

- состав и форма компонентов определены заранее;

- компоненты присутствуют в количествах, обеспечивающих получение заданных свойств материала;

- между компонентами, обладающими существенно различными

свойствами, существует явная граница раздела.

Новая эпоха в развитии материалов началась с разработки и примене-

ния композиционных материалов (КМ), обладающих таким сочетанием фи-

зико- механических свойств, которые недостижимо в традиционных материа-

лах.

Необходимо разделять понятия «композиционный материал» и «компо-

зиционная конструкция». Композиционный материал предназначен для изго-

товления деталей, а композиционная конструкция состоит из готовых дета-

лей, сделанных из разнородных материалов.

Передовые, в техническом плане, отрасли промышленности, такие как

ракетостроение, авиастроение, энергетика являются лидерами в потреблении

композиционных материалов.

По структуре КМ можно представить состоящими из нескольких фаз:

- непрерывной фазы (матрицы),

- одной или более дисперсных фаз, или состоящим из двух или более

непрерывных фаз с возмолжными дисперсными фазами в каждой непрерыв-

ной фазе.

Одним из компонентов, обладающим непрерывностью по всему обьему,

является матрица.

Вторым, разделенным в обьеме композиции, является армирующим (уси

ливающим) компонентом.

Материалами матрицы и армирующего компонента досжны быть взаим-

но нейтральны, т.е. не образовывать химических соединений или твердых

растворов, коэффициент линейного и обьемного расширения этих материа-

лов должны быть близкими.

Матричным материалом может быть : металлы, сплавы, полимеры, кера-

мика и другие вещества.

Армирующий компонент – это мелкодисперсные порошки или волокнис-

тые материалы различной природы.

По механизму упрочнения композиты можно разделить на две группы. В

основу упрочнения композитов первой группы положен принцип армирова-

ния матрицы высокопрочнымияяяя. Несущими нагрузку элементами (желе-

зобетон, стеклопластик и др.). Ко второй группе относится дисперсно-упроч-

ненные материалы. Ведущую роль в них играет структурный фактор. Роль

упрочняющей фазы сводится к облегчению формирования субструктуры в

процессе получения композита.

Таким образом, по выду армирующего материала композиты делятся на 2 основные группы: дисперсно-упрочненные и волокнистые.

Волокнистые композиты.Классификация, требования к КМ. Матрица (пластичная) армирована высокопрочными волокнами – нитевидными крис-

талами, проволокой и др., воспринимающей нагрузку, за счет чего и достига-

ется упрочнение композитов.

Свойства определяются природой материала матрицы и волокна, а также способами армирования. Их классифицируют по этим признакам.

Требования к матрице: эксплуатационные и технологические.

Эксплуатационные – механические, физические и химические свойства.

Технологические – смачиваемость, температура, давление.

По материалу матрицы композиты делятся на : пластики, металлокомпозиты, керамические, углеродные и др.

Требования к волокну: прочность, жесткость, химостойкость, способно-

сть сохранять свойства в интервале эксплуатационных температур.

Дисперсно-упрочненные композиты. Примеры.

Металлическая матрица с равномернораспределенными частицами 2 фазы. Упрочнение достигается за счет создания барьеров перемещению дислока-

ций: карбидов, нитридов, боридов, оксидов – частицы промежуточных фаз при кристаллизации – порошковая металлургия.

Таким образом, любой КМ можно представить как сочетание основы (матрицы), служащей связующим материалом, и наполнителя – включений

компонентов различной дисперсности, которые могут быть представлены в виде порошков, волокон, тонкой стружки, проволоки и частиц другой фор-

мы, доступных для смешивания и последующего формования.

Классификация композитов может осуществляться по разным признакам:

1.По природе компонентов ( обычно материала матрицы): металлические,

полимерные, жидкокристаллические, керамические, другие неорганические материалы (углерод, оксиды, бориды и др.).

Матрица в композите обеспечивает монолитность материала, передачу и

распределение напряжений в наполнителе, определяет тепло-, влаго-, огне и

химическую стойкость. Есть композиты, для которых понятие матрицы и ар-

матуры неприемлимо, например, для слоистых композитов, состоящих из че-

редующихся  слоев, или для псевдосплавов, имеющих каркасное строение.

2.По структуре композита : каркасная, матричная, слоистая, комбиниро-

ванная.

3. По геометрии армирующих компонентов (наполнителя): порошковые

и гранулированные (армированные частицами); волокнистые (армированные

волокнами, нитевидными кристаллами, делятся на непрерывные и дискрет-

ные); слоистые (армированные пленками, пластинами, слоистыми наполни-

телями).

4. По расположению компонентов ( схеме армирования рис 1) : изотроп-

ные или квазиизотропные (порошковые, дисперсно-упрочненные, хаотичн –

армированные дисперсными частицами, дискретными или непрерывными во-

локнами и др.); анизотропные (волокнистые, слоистые с определенной ори-

ентацией армирующих элементов относительно матрицы).

Рис 1.

Изотропные материалы имеют одинаковые свойства во всех направле-

ниях, анизотропные – разные.

Упрочнение хаотично армированных композитов осуществляется корот-

кими (дискретными) частицами игольчатой формы, ориентированными в

производстве случайным образом. В качестве таких частиц используют от-

резки волокон или нитевидные кристаллы (усы), при этом композиты полу-

чаются квазиизотропными, т.е. анизотропными в микрообьемах, изотропны-

ми в макрообьеме всего изделия.

Анизотропия композита является конструкционной, она закладывается

специально для изготовления конструкций, в которых наиболее рационально

ее использовать. Возможность управления свойствами вновь создаваемых

материалов, особенно хорошо реализуемая при проектировании гибридных

( армированных несколькими типами наполнителей ) композитов, оказывает

существенное влияние на совершенствование технологического проектиро-

вания.

Цель создания композита – достичь комбинации свойств, не присущих

каждому из исходных материалов в отдельности. Таким образом, композит

может изготавливаться из материалов, которые сами по себе не удовлетво-

ряют предьявляемым требованиям. Так как эти требования могут относить-

сяк физическим, химическим, технологическим и другим свойствам, то нау-

ка о композитах находится на стыке различных областей знаний.

Композиты представляют собой сложные гетерогенные, термодинамиче-

ски открытые неравновесные системы.

Среди основных групп современных композиционных материалов можно

выделить следующие.

Металлопласты – металлические листовые материалы с одно- или дву-

сторонним полимерным покрытием. Покрытие должно обладать высокой ад-

гезией к металлу и защитить его от коррозии, т.е. сочетать высокую химичес-

кую стойкость с низкой проницаемостью.

Металлополимеры – металлонаполненные полимеры или пористые ме-

талы, пропитанные полимерными  композитами. Наполнителями служат по-

рошки, волокна и ленты, получаемые практически из любых металлов или

сплавов ( чаще всего Fe, Cu, Ni, Ag, Sn, Al, Co, Pb, Zn, Zr, Ni, Na) .Свойства

металлополимера определяются природой полимера и наполнителя, степе-

нью наполнения и характером распределения наполнителя.

Керметы – композиты, содержащие металлы или сплавы и один или нес-

колько видов керамики. Композиции, в которых присутствие керамики улуч-

шает свойства металла, называют дисперсноупрочненными керметами или

инфракерметами. Композиции, в которых металл улучшает свойства керами-

ки ультракерметы.

Разнообразие композиционных материалов возрастает с каждым днем. В

настоящее время разработаны биоактивные керамические, жидкокристалли-

ческие и стеклокерамические материалы, поверхности которых  образуют

химические связи с окружающей костной тканью и способствуют этим ее

росту.

Успех создания композиционных материалов зависит от обеспечения кон-

тролируемого физико-химического взаимодействия матрицы и наполнителя.

Примеры

Для повышения жаропрочности композитов на поверхности наполнителя

создают специальный барьерный слой, препятствующий химическому взаи-

модействию с матрицей при высоких температурах.

Для сочетания химически-индиферентных компонентов стремятся к дости-

жению полного смачивания поверхности наполнителя материалом матрицы.

Например, железо – никель- кобальт- хромолвый сплав, содержащий от 5 до 20 % ультрадисперсного SiС (карбида кремния). Этот материал применяя-

ется в теплообменных аппаратах, газовых турбинах, ракетных двигателях с

жаростойкостью ( до 1100° С). Композит содержит в 3 -5 раз меньше Сr ,вд-

вое дешевле традиционного сплава, экономичен.                                                                                                                               .    Разнообразие КМ врзрастает с каждым днем. В медицине – биокомпозиты.

В настоящее время разработаны биоактивные керамические, жидкокристал-

лические и стеклокристаллические материалы, поверхности которых химии-

чески связаны при контакте с костной тканью. Разработаны искусственные

заменители человеческой кожи, основой которой является пористый поли-

мер, полученный из бычьих коллагенных волокон, скомбинированных с по-

лисахаридами, который покрыт силиконовым каучуком.

Успехи в создании композиционных материалов, в первую очередь, опре-

деляется разработкой промышленной технологии получения наполнителя,

среди которых ведущее место отводится поли- и монокристаллическим ни –

тям и волокнам.

1. Максимальные прочностные характеристики достигнуты на высокомоду-

льных нитевидных кристаллах А12О3, SiС и др. КМ, армированные  нитевид-

ными кристаллами легко формуются прокаткой, прессованием, резанием.

2. Производство непрерывных волокон из неорганических материалов ( бо-

ра, А12О3, SiС и др.).Их используют в основном для упрочнения металлов в

самолето-, двигателестроении, энергетике. Для армирования металлической матрицы в вакуум отливках, прутьев, балок, труб.

3. Упрочняющие нити и волокна с нанесенными барьерными слоями : кар-

бид бора – бор на вольфраме, на ьоре, углеродные волокна, бор на SiС и т.д.

Основные виды КМ с волокнистыми наполнителями

- На основе полимерных связующих : термореактивных (эпоксидных,

полиэфирных, полиамидных ) и термопластичных связующих, армирован-

ных  стеклянными – (стеклопластики), углеродными – (углепластики) , орга-

ническими – (органопластиками), борными – ((боропластики) и др.

2. Металлические композиты на основе А1, Мg, Сu, Тi, Ni, Сr, армирован-

ные борными, углеродными, SiС волокнами, а также стальной, Мо, W прово-

локой.

- КМ на основе С, армированные углеродными волокнами (С-С КМ).

- КМ на основе керамики, армированные С, SiС и др жаропрочными во-

локнами.

Примеры различных свойств КМ

КМ на основе С (углепластики) сочетают низкую плотность с высокой

теплопроводностью, химической стойкостью, постоянством размеров при

экстремальных условиях: перепад температур до 2000°С.

Светопроводящая керамика и керамика с гигантским магнитным сопро-

тивлением, конструкционная керамика (синергетическая) с высокой ударной

вязкостью.

КМ на основе металлической матрицы

По структуре КМ на металлической матрице подразделяются на:

- с волокнистым наполнителем (МВКМ),

- дисперсноупрочненные (ДКМ),

- псевдо- и эвтектические сплавы (ЭКМ).

В качестве матрицы используются маталлы – А1, Мg, Тi, Ni, Со.

МВКМ с

А1 – волокнами, фольгой по технологиям : горячего прессования, сварки взрывом, диффузионной сварки.

А! – Si – волокнами, пропускают волокна через расплав матрицы – горя-чее прессование.

А1 – В – волокна (прочность, жесткость) – диффузионная сварка, жидко-

фазная технология (пропитка, литье).

А1 – С волокна (прочность,жесткость, малая плотность) – пропитка жид-

ким металлом.

Мg – матрице (удельная прочность, жаропрочность, модуль упругости),

Мg – В – волокна (пропитка, литье, диффузионная сварка). Коррозион –

ная стойкость.

Мg – С волокна (пропитка, горячее прессование + жидкий Мg).

Тi – матрица

Мо – Тi волоркна ( горячее прессование в вакууме – сэндвич – структура)

Эти КМ отличаются высокими плотностью,,,прочностью ). Тi – В, SiС (воло-

кнами) – диффузионная сварка.

Повышают термическую стабильность волокон бора покрывая их SiС

(борсик). КМ – Тi – SiС имеет большую осевую прочность и др.

Области применения МВКМ: применяются при низких, высоких и сверх-

высоких температурах, в агрессивных средах, при статических, циклических,

ударных, вибрационных нагрузках – там, где традиционные материалы не-

применимы.

В энергетических устанолвках, в летательных аппаратах, газотурбинных двигателях, в ядерных реакторах (А1 – сплав с стекловолокном), как стати-

ческие уплотнители (Мо, пропитанный Сu и Аg). Сверхпроводники: А1, Сu,

Тi, Ni – матрица с волокнами сверхпроводящих Nb – Sn, Nb – Zr.

ДКМ с

упрочняющей фазой из карбидов, нитридов, оксидов.

Получение:

приготовление порошковой смеси, формование, спекание, деформация и

итермическая обработка.

Примеры:

1. ДКМ на основе А1, упрочненный А12О3 – САП – 1,2,3  ( 1 - 6÷9%, 2 – 9÷13%, 3 - 13÷17% ). Технология получения : А1 пудру брикетируют при температуре 833 – 873 К (500 °С) и давлении 300 – 600 МПа (износостой-

кость).

2. ДКМ на основе А1 –С: упрочняющая фаза А1С (карбид А1) . Техноло-

гия получения : графитовый порошок пропитывается расплавом А1, Для

лучшего смачивания графита А1 расплавом графит покрывают мадью.

- ДКМ на ТiС, ZrС, WС, Сr3Сr и др – прессуют, прокатка, спекание.

- ДКМ А1 – А1 N, А1 – Si3N4 – плазмохимический синтез.

- ДКМ Ni – основа – повышение жаропрочности и снижение высоко-

температурной ползучести. Технология – порошковая металлургия.

6. ДКМ Мо – с карбидами, нитридами, оксидами – жаропрочные мате-

риалы.

- ДКМ на W – высокотемпературные материалы – температура службы-

более 2273 °К. Дисперсное упрочнение идет карбидами, нитридами и оксида-

ми.

Применение ДКМ

ДКМ-А1 – противопожарные экраны самолетов, теплообменники, крепе-

жи, опоры трубопроводов ядерных реакторов.

ДКМ А1 – С  - поршни двигателей внутреннего сгорания.

Ni – двигателей при высокой температуре – более 1200°С.

Ni – Сr – горячие газопроводы.

Мо – высокотемпературные, с хорошими тепловыми и электрически-

ми свойствами.

W – в электронике.

Аg – электрические контакты, коррозионная стойкость, высокая электро-, теплопроводность.

Рt – термометры, термопары, нагревательные элементы.

Эвтектические композиты (ЭКМ)

У ЭКМ структура формируется при направленной кристаллизации. Фор-

ма выделяющейся фазы – волокнистая или пластинчатая фаза, а не искуст-

вено-введенная арматура.

Примеры:

A1 – A1 L3Ni , A1 – CuA12; Ni – NbC , Ni,Co,C – ЭКМ с магнитными свойствами.  Fe – NbC, Co – NbC, (Fe – Co) – NbC;  A1 – A13Ni – проводники.

ЛЕКЦИЯ 2

МАТЕРИАЛЫ АРМИРУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ

И МАТРИЦ. КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕ-

РОВ (ПКМ) , ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ. ОБЛАСТИ

ПРИМЕНЕНИЯ КЩМПОЗИТОВ.

В  качестве армирующих компонентов используют моноволок-

на, жгуты или ткани, сформованные из моноволокна.

Наибольшее применение получили ПКМ на волокнах :

Стеклянные волокна. Наиболее широко их применяют при создании композитов с неметаллической матрицей.

При малой плотности они имеют высокие прочность и теплос-

тойкость, нейтральны к химическому и биологическому воздействи-

ям.

Получают (непрерывные волокна) вытягиванием расплавленной

стекломассы через фильеры диаметром 0,8 – 3 мм и дальнкйшим быстрым вытягиванием их до диаметра 3-19 мкм. Поверхность стек-

ловолокна покрывают замасливателем (парафиновая эмульсия) про-

тив истирания.

Органические волокна используют для получения композитов

с полимерной матрицей. Вследствии низкой плотности они облада-

ют высокой удельной прочностью, превосходящие все известные в

настоящее время армирующие волокна и металлические сплавы.

чаще – это волокна на основе ароматических полиамидов, облада-

ющих высокими значениями sраст. и модупя упругости.

Углеродные волокна отличаются  высокими значениями ме-

ханических характеристик , высокой теплостойкостью ( более 2000°С в неокислительной среде), низкие коэффициент трения и

температурой расширения, химическая стойкость.

Получают из вискозы, полиакрилнитрила (ПАН). При нагреве

волокно разлагается, в процессе карбонизации (изотермическая вы-

держка при 800°С ) удаляются смолы и газы, повышается плотность.

Окончательная структура волокна формируется при графитизации-

выдержке при температурах до 3000°С (переход углерода в газооб-

разное состояние). Повышается плотность и прочность.

Борные волокна обладают большим модулем сдвига G.Бор

является  полупроводником, поэтому КМ с ними имеют понижен-

ные тепло- и электропроводность. Применяют для КМ с металличес-

кой и полимерной матрицей.

SiC – волокна – имеют пониженные механические свойства

(из бора и угля). Для них характерна повышенная чувствительность

к поверхностнвм дефектам.

Их использование для металлокомпозитов, работающих при

высоких температурах.

Борне и углеродные волокна имеют адгезией с материалом

матрицы. Улучшение  сцепляемости достигают травлением или

вискеризацией (выращивание монокристаллов SiC на поверхнос-

ти в перпендикулярном направлении к длине волокна). Мохнатые

волокна бора называются борсик.

Металлические волокна и проволока – наиболее эконо-

мичны. Применяются для композитов, работающих при низких

температурах – стальные и берилливые; при высоких – вольфра-

мовые и молибденовые.

Коротковолокнистая арматура используется при созда-

нии КМ из волокон диаметром 1-10 мкм, длиной до 300мкм. Осо-

бенно высокая прочность характерна для нитевидных кристаллов

“усов”, что обусловлено совершенством структуры.

Ткани используются для КМ – слоистых пластиков.

В качестве наполнителя используются стеклоткани, угле-

ткани, органические волокна с различными типами плетения.

Матрицы

- Полимерная матрица – термореактивные – эпоксидные

и полиэфирные смолы и др. пластмассы.

Свойства матрицы достигаются полимеризацией и отвержде-

нием ( реактопласты). Материал матрицы должен иметь низкую уса-

дку.

Недостаток пластика: низкая жесткость, прочность, тепло –

стойкость. Термореактивные пластики – более теплостойки. Наибо-

лее теплостойки кремнийорганические и полиамидные пластмассы.

Эпоксидные смолы обладают достаточно высокими механическими

свойствами, отверждаются при низких температурах и с небольшой

усадкой не требуют высоких давлений, что важно при армировании

хрупкими волокнами.

- Углеродная матрица – высокая теплостойкость. Углерод-

ная матрица + углеродные волокна – идеальный КМ.

3. Металлическая матрица – высокие прочностные харак-

теристики, ударная вязкость, модуль упругости. Металлы сохраняют свойства в более широком интервале температур.

Матричные металлы : Al , Ti, их сплавы и Mg – сплавы.

Примеры матричных сплавов:

А1 – технический А1, сплавы Амц, АМr2, АМr6, Д 16, Д 20, В 95 и

др. Сплавы позволяют изменять механические характеристики мат-

риц в широком пределе. s Мц – 130 Мпа, В 95 – 600 Мпа.

Сплавы обладают малой плотностью, высокотехнологичны;

пластичны, режутся, свариваются ( вакуумной и аргонодуговой

сварки).

Мg – сплавы – меньше плотность чем у А1 – сплавов, но уступают

по прочности   , технологичности, модулю упругости : МА 2-1,

МА 5, МА 8 .

Тi – сплав с 90 % Тi, 6% А1, 4% U имеют более высокие модуль уп-

ругости, высокий предел прочности 1000Мпа сохраняют прочность до 300 – 450 °С.

Область применения композитов

1. Композиты с полимерной матрицей. К их достоинствам следует

отнести высокие показатели удельной прочности и упругие харак –

теристики, стойкость к химически агрессивным средам, достаточ –

ную простоту изготовления – для их изготовления не требуется высоких температур и давления.

Недостатки: определяются свойствами матрицы ( низкими значениями прочности при сжатии и сдвиге, низкой теплостойкости, гигроскопичностью и склонностью к старению, т.е. изменению фи-

зико-механических свойств под воздействием климатических фак-

торов.

2. Стеклопластики – высокая прочность, прочность при знакопере-

менных нагрузках, коррозионной стойкости, хорошо режутся. Недостаток – снижение механических свойств в водной среде из-

за ослабления связи стеклополимер – это первый конструкторский

материал. В качестве армирующего компонента используются ни-

ти, жгуты, ткани.

3. Стеклотекстолиты – на основе тканей. Матричный материал у

них  термопластичные и термореактивные полимеры.

4. Органопластики . В качестве армирующего компонента исполь-

зуется синтетическое  волокно. Природа  связующего и армирующе-

го компонента одинакова, что ведет к их химическому взаимодейст-

вию, компоненты имеют близкие значения линейного расширения.

По этим причинам они имеют монолитную беспорядочную структу-

ру с сильной адгезионной связью и арматурой.  низкий предел проч-

ности при сжатии и модуля упругости. Как обшивочный материал.

Волокна непрерывные в виде нитей, жгутов, тканей.

5. Углепластики – наиболее перспективный вид композитов. Обладают прочностью, жесткостью, термостойкостью, коррозион-

ной стойкостью. На эпоксидных смолах работают до 200°С. На

кремнийорганических смолах – до 300°С. Из-за углеродного во-

локна углепластики могут работать как антистатика.

6. КМ с углеродной матрицей- армирующий компонент – углерод-

ное волокно. Назначение композита – теплозащитные покрытия,

сохраняют высокие механические свойства при высоких темпера-

турах. При температурах до 2000°С наблюдается повышение проч-

ности при растяжении.

Углерод- кглеродные композиты нашли применение для тепло-

вой защиты тормозов, химически стойкой аппаратуры.

7. Боропластики – высокая прочность при сжатии. Применяют в си-

ловых конструкциях. Недостаток – технологический, у них низкая

обрабатываемость резанием.

8. КМ с металлической матрицей – высокая прочность, ударная

вязкость, ударная вязкость, термостойкость больше чем у ПКМ.

Упрочнение идет за счет материала матрицы. Примеры композита:

На А1 – матрицы : ВКА – 1 из бороалюминия, КАУ – с углеродным

волокном.

САП – 1 – комбинировпанное упрочнение – дисперсное упрочне-

ние волокнистого композита.

Потребитель КМ с матрицей из алюминиевых сплавов – авиаци-

онная промышленность.

Замена сплава Д 16 на композите ВКА – 1 повысила жесткость

ланжерона в 1,5 раза.

9. КМ с магниевой матрицей – большая удельная прочность, чем с

А1 – технологические трудности получения из-за плохой сваривае-

мости и МgО на поверхности.

10. КМ с титановой матрицей – армирующие волокна бора В, бор-

сика, SiC, берилия, МО. Высокая термостойкость.

Используют как жаропрочный материал, обладают удовлетвори-

тельной пластичностью в горячем состоянии.

Композиты на основе полимеров ( ПКМ    )

КМ, непрерывная фаза которого образована полимером, называют

полимерным композиционным материалом. Потребитель – авиакос-

мическая техника.

Уникальность свойств, отличающих их от металлических КМ –

получили наибольшее распространение посравнению с металличес-

кими КМ, возможность управления свойствами ПКМ путем незна-

чительного изменения состава и условий получения, сохранение ос-

новных преимуществ полимерных материалов, сравнительная лег-

кость переработки, относительно низкая плотность.

Пример : Резина (КМ) – каучук, стеклопластики или углеплас-

тики – сочетание прочности и легкости.

Основные виды ПКМ:

- Полимеры, содержащие любые твердые частицы или волокна;

- Смеси полимеров;

- Полимеры, содержащие жидкости в виде включений или пласти-фикаторов;

- Полимеры, содержащие газообразные наполнители.

В последние годы интенсивно разрабатываются гибридные компо-

зиты. Они состоят из двух или более типов волокон, заключенных в

одну матрицу.

Наиболее распространены гибриды на основе поливолокон из полиамида со стеклянными или углеродными волокнами.

Наногибридные полимеры – неорганические композиты – в них

расстояния между сетками и слоями, образованными полимерными

и неорганическими компонентами, имеют нанометровые размеры.

Неорганическая составляющая – оксиды SI, Al, Mo, W, стекло,

глины, графит и т.д..

Области применения

Замена легированных сталей, сплавов цветных металлов.Совре-

менная авиационная, ракетно- космическая техника, судостроение,

машиностроение – немыслимы без ПКМ.

ПКМ ежегодно развиваются – они многие легче и прочнее алюминиевых и титановых сплавов.

При изготовлении деталей из полимерных композитов в отходы идет более 10-30% материалов, в то время как у аналогичных деталей из высокопрочных сплавов А1 и Тi отходы могут в 4-12 раз превышать массу изделий. Но при изготовлении деталей из ПКМ требуются меньшие трудовые и энергетические затраты, уменьшается количество производственных циклов.

Снижение стоимости углеродных волокон, разработка термостойких орга-

нических волокон делают экономическиэффективным внедрение волокнистых

ПМК в различных областях техники и быта. Из них делают однослойные изде-

лия или их используют в качестве одного из- слоев в многослойной конструк-

ции.

Комбинированные конструкции обеспечивают снижение массы до 50% по

сравнению с массой металлической конструкции, а также увеличение срока

службы.

Стеклопластики – наиболее дешевые КМ – они широко применяются.

ПМК с углеродными волокнами (углепластики) – широко применяют в

оборудовании, работающим под давлением, температурах – это приводит к

снижению массы и повышению долговечности. Они стойки к тепловому уда-

ру и применяются в тепловых установках. Они имеют практически нулевой

коэффициент линейного расширения, что делает их незаменимыми в некоторых

областях техники.

Низкий коэффициент трения делает их незаменимыми во многих узлах тре-

ния (деталях) – самосмазывающиеся подшипники.

Высокая химостойкость – для трубопроводов и других деталей, работающих

в агрессивных средах.

Электропроводность – для нагревательных устройств.

Биологическая совместимость с тканями живых организмов – для протезов.

Углепластики используются для спортинвентаря.

Боропластики (БП) – из-за высокой удельной прочности и жесткости применяются при сжимающих нагрузках. Стоимость БП меньше стоимости металлических конструкций и не требуется механическая обработка.

Органопластики – обладают низкой плотностью, высокой прочностью,

жесткостью, влагостойкостью, химической стойкостью и др. Они использу-

ются как конструкционный материал в электроизоляционных, коррозионно-

стойких материалах, фрикционных материалах. Материалы, работающие под

растягивающими нагрузками ( в сосудах внутреннего давления), как отделоч-

ный материал.

Как теплоизоляционный материал (низкая теплопроводность и повышенная

теплоемкость) – контейнеры для хранения и транспортирования сжиженных

газов, автомобильных рефрижираторов.

Высокая жесткость и низкая плотность – основные требования к материалам, применяемым во многих конструкциях, например судах.

Высокая стойкость к действию агрессивных сред -  для изготовления химии-

Ческой аппаратуры, в электро- и радиотехнической промышленности.

Как диэлектрики в обмотках роторов, электрогенераторах.

Из амидных волокон – для динамиков радиоаппаратуры.

Средства индивидуальной защиты от огнестрельного оружия : бронежелеты,

каски и прочее.

Новое поколение – дендримеры – каскадные ролимеры (древовидные) – вяз-

кие жидкости или твердые аморфные вещества, растворимые в большинстве растворителей. В отличие от ценных полимеров, для них не характерно кристал-

лическое строение, но возможно жидкокристаллическое упорядочение.

Жидкие кристаллы (ЖК) – жидкости с упорядоченной молекулярной структурой -промежуточное положение между жидкостью и кристаллом. Они текучи как жидкости, но обладают анизотропными свойствами как кристаллы.

Жидкие кристаллы образуются органическими веществами, молекулы кото-

рых имеют удлиненную форму и проявляют определенную жесткость вдоль продольной оси. Повышению жесткости способствует плоские сегменты в молекулах, например бензольные кольца или мицеллы – ассоциированные группы молекул. Наличие полярных групп (или поляризуемых) способствует

жидкокристаллическому состоянию.

Упорядоченность возникает при растворении или расплавлении вещества.

если жидкие кристаллы образуются при расплавлении, то это термотропные материалы, если при растворении – лиотропные.

Жидкокристаллическое состояние (ЖКС) при плавлении сохраняется от Тпл. до

точки перехода в изотропную жидкость (просветвление вещества) – из-за теп-

лового движения.

ЖКС называют мехофазой – (промежуточной фазой).

Структура ЖК меняется при различных воздействиях – сопровождается перемещением молекул. Оптические характеристики ЖК разнообразны (изме-

няется окраска)_изготовляют разнообразные приборы: термометры, датчики, преобразователи, в системах отображения инфракрасного света.

ЛЕКЦИЯ № 3

Полимерные композиционные материалы (пластмассы). Классификация. Термопластичные и термореактивные пластики, эластомеры.

Пластмассы – состав и классификация:

Пластмассы – это искусственные материалы, основой которых – связую-

щим (матрицей) является полимер.

Пластмассы могут быть одно- и многокомпонентными. Состав одноком-

понентных представлен только полимером.

В состав многокомпонентных пластмасс помимо связующего входит на-

полнители, пластификаторы, отвердители, красители.

Наполнители – повышают механическую прочность, снижают усадку –

это армирующие, инертные к полимеру органические и неорганические ве –

щества.

По виду наполнителя пластмассы делятся:

Порошковые – графит, древесная мука, тальк и др.

Волокнистые – из хлопка, льна, стекла, асбеста.

Слоистые – с листовым наполнителем : бумага – гетинакс; ткань – текстолит; асбо- и стеклотекстолит.

Газонаполненные – пенно- и поропласты (воздух или инертный газ).

Пластификаторы повышают эластичность, а также молрозо- и огнестой-

кость. Они облегчают прессование. В качестве пластификаторов используют

олеиновую кислоту и стеарин.

Отвердители – оксиды некоторых металлов, уротропин способствуют от-

верждению термореактивных пластмасс.

Красители и пигменты – придают определенную окраску.

Термопластичные пластмассы

Основа – полимеры с линейной и разветвленной структурой.Темпера-

тура эксплуатации 60 – 200 °С. Большей просностью и жесткостью обладают

кристаллические полимеры.

Основные материалы связующего :

1. Полиэтилен (ПЭ) ( - СН2 – СН2 -) – ПЭВД и ПЭНД – полимеризация при

давлении 100  и 0,1 – 0,6 МПа и температурах 200 – 300 и 150°С соответст-

вено. Большая степень кристалличности ПЭНД определяет его большую про-

чность  и теплостойкость. ПЭ обладает высокой химостойкостью, при ком-

натной температурах нерастворим ни в одном растворителе. Термостойкость

до 60 - 100°С, морозостойкость до 70°С.

- Полипропилен (ПП) (- СН – СН (СН)-)n – это жесткий, нетоксичный материал, более прочный, с меньшей газопроницаемостью. Термос-

Тойкость до 150° С. Недостаток – низкая морозостойкость (-10 и - 20°С).

- Полистирол (ПС) (- СН – СН (С6Н5)-)n – твердый, жесткий, проз –

рачный материал, хорошо окрашивается, стоек к воздействию ионизирую-

щего излучения. Растворим в бензоле, но стоек к кислотам, щелочам, мас-

лам. Недостаток – низкая теплостойкость, склонность к старению. Приме-

няют для изготовления деталей радиотехники. Акрилонитрилбутадиенсти-

рольный (АБС) пластики – сополимер с синтетическим каучуком – детали

машин, трубы и др.

- ПТФЭ – политетрафторэтилен (- СF2 - СF2-)n – фторопласт – 4 – наи-

более тепло- и химостойких пластмасс. Термостойкость - 250°С – до 269°С. Он хороший диэлектрик, антифрикционные свойства. Недостаток – выделе-

ние токсичного фтора, трудность переработки из-за малой пластичности.

5. Политрифторхлорэтилен (ПТФХЭ) (- СF2 – СFС1-)n фторопласт - 3

Степень кристалличности 80-85%. Более пластичный. Рабочая температу-

ра (- 105 до 70°С), негорюч, атмосферостоек, нерастворим ни в одном растворителе.

6. Поливинилхлорид (ПВХ) ( -СН2 – СНС1-)n – на этой основе получают-

ся два вида пластмасс: винипласт и пластикат (с пластификатором). ПВХ

негорюч, обладает высокой химической стойкостью. Винипласт обладает

высокой прочностью и упругостью ( изготовляют облицовочную плитку,

защитные покрытия и др.). Недостатки – низкая длительная прочность,

низкий интервал рабочих температур (от - 10 до 70°С).

- Полиамиды (капрон, нейлон, лавсан) ( - NН – СО -)n и ( - СН2- )n.

Полиамиды – кристаллизующиеся полимеры – получают волокна, нити,

пленки. Полиамиды ударопрочны, антифрикционны, ударопрочны. Недос-

таток – гигроскопичны и подвержены старению.

- Полиуретаны (ПУ) ( - NН – СОО -)n близки к полиамидам –изготовляют

пленки, волокна, хемостойки к кислотам, маслам, воде. Сшитые (трехмерн-

ные) ПУ используют для получения эластомеров: пенопластов, волокон, кле-ев.

Термореактивные пластмассы

Связующее – термореактивные полимеры: фенолформальдегидные,

кремнийорганические, эпоксидные смолы (термостойкость 200 - 300°С ).

Из эпоксидных смол делают крупногабаритные детали. Термореактивные

Пластмассы – многокомпонентные материалы (ПКМ) – в их состав входят

наполнители, пластификаторы и красители.

- Полимерные материалы (ПМ) с порошковым наполнителем .

Наполнитель – минеральная вещества. Они придают материалу водос-

тойкость, химостойкость,электроизоляционные свойства. Такие пластмассы

изотропны, т.к. относятся к аморфным материалам, их механические свойст-

ва невысоки.

Применение – несиловые детали электроизоляционного назначения .

- Пластмассы с волокнистым наполнителем: волокниты, асбо- и стеклово-

локниты – они анизотропны.По волокну механические свойства значительны

и определяются свойствами волокон.

2.1. Волокниты – имеют наполнитель хлопковую целлюлозу, применяют

для изготовления фтулок, фланцев и др. деталей.

  - Асбоволокниты – асбест + формальдегидная смола. Они обладают

повышенной теплостойкостью. Асбест обладает высокими фрикционными

свойствами. Асбоволокниты применяются для тормозных деталей.

  - Стекловолокниты – обладают повышенной прочностью, сопротивле-

нием вибрации и знакопеременным нагрузкам.

- Слоистые пластики .

Наполнитель листовой, обладает анизотропией свойств.

3.1.Гетинакс – наполнитель бумага ( эксплуатируют до 120 – 140°С)

Гетинакс устойчив к действию растворителей, его применяют для внутрен-

ней отделки транспортных средств.

3.2. Текстолит – наполнитель хлопчатобумажная ткань. Текстолит обла-

дает хорошими виброгасящими антифрикционными свойствами. Они раз-

деляются на конструкционные, электротехнические, прокладочные и при-

меняется в машиностроении.

Асботекстолит изготовляют из асбестовой ткани, он обладает фрик-

ционными и теплоизоляционными свойствами.

Стеклотекстолит изготовляют из стеклоткани, он обладает прочностью,

теплостойкостью до 200°С, электроизоляционными свойствами и применяет-

ся в самолетостроении и др. отраслях техники.

- СВАМ – стекловолокнистый анизотропный материал.

Наполнитель – склеенные в виде шпона стеклянные нити в одном или

разных направлениях – наполнитель в разных направлениях.

- ДСП – древеснослоистые пластики – изготовляют из древесного шпона,

пропитанного полимерным связующим ( ДСП – А – продольные , ДСП - Б –

смешанные , ДСП – В – звездообразные ). Теплостойкость - 140°С. Использу-

ется как отделочный и конструкционный материал.

- Газонаполненные пластмассы – обладают двухфазной структурой.

Связующее – полимер (термопластичный или термореактивный ).

Они обладают низкой плотностью, высокой тепло- и звукоизоляционными

свойствами.

Газонаполненные пластмассы подразделяются :

пенопласты , поропласти , сотопласты.

6.1. Пенопласты – имеют замкнутую пористую структуру, высокие тепло-

изоляционные свойства ( 0,003 – 0,007 Вт / м.К ), малой плотностью ( 20 –

300 кГ \ м3) , высокой плавучестью . Термопластичные пенопласты – пенно-

полистирол, пенополивинилхлорид (-60 - 60°С). Термореактивные пеноп-

ласты ( на основе фенолформальдегидной смолы ( до 250°С).

6.2. Поропласты – губчатые материалы с открытой пористой структурой –

они эластичны, предназначены для поглощения жидкости.

6.3. Сотопласты – изготовляют из тонкого листового материала, который

гафрируют, а затем склеивают в виде пчелиных сот ( изготовляют из тканей, пропитанных полимерным связующим для тепло- и звукоизоляции.

Эластомеры

Эластомеры – каучуки, резины, особенность эластомеров – высокая упру-

гая диформация. Естественные эластомеры – каучуки натуральные из бра-

зильской гевеи. Синтетические – натрийбутадиеновый, бутадиен-стирольный

каучук.

Каучуки – это линейные полимеры, обладающие большой остаточной деформацией из-за отсутствия поперечных связей.

Резины – химическипереработанные каучуки, получаемые в результате

вулканизации ( сера – вулканизатор) по технологии : нагрев в парах серы.

Линейная структура сшивается – устраняется остаточная деформация, т.о.

термопластичный полимер превращается в реактопласт, появляются точки

скрепления, которые препятствуют относительному перемещению и устра-

няется остаточная деформация.

От количества сетки зависит пластичность резины : 5% - мягкая, 30% -

Эбонит (твердый).

Помимо каучука и вулканизатора в состав резины входят: антиоксидан-

ты (парафин, воск); пластифткаторы – парафин, вазелин; наполнители – ак-

тивные ( SiО2, сажа, ZnО) и инертные – мел, тальк. Красители (минеральные,

органические). Температура эксплуатации не более 150°С (специальных до

320°С) и – 30 до 80°С – температура эксплуатации резины.

Резины общего назначения : НК, СКБ, СКС, СКИ. СК – на натуральном

каучуке, СКБ – синтетический на бутадиеновом каучуке, СКС – бутадиен-

стирольный каучук, СКИ – изопреновом каучуке.

Резины обладают электроизоляционными свойствами.

Технология изготовления резинотехнических (РТИ) изделий следующая:

приготовление сырой резиновой смеси, прессование и вулканизация.

Применение пластмасс в промышленности

Особенность пластмасс – малая плотность ( 1-2 т/м3), низкая теплопровод-

ность (0,1 – 0,3 Вт/м.К). Они обладают хорошими электро-, тепло-, звукоизо-

ляционными свойствами. Это определяет использование пластмасс как спе-

циальных материалов.

Модуль упругости Е и механические свойства пластмасс значительно ни-

же, чем у металлов. При длительной нагрузке может появиться ползучесть, они подвержены старению.

Особенности пластмасс определяют их функциональное применение в от-

ветственных узлах, определяют работоспособность оборудования – это три-

бологические (антифрикционные и фрикционные) и виброгасящие свойства,

определяемые малым модулем упругости.

Антифрикционные пластмассы – как термореактивные, так и термоплас –

тичные пластмассы : текстолит, ДСП (термореактопласт), капрон, фтороплас-

тичные) и др.

Их работоспособность не ухудшается при отсутствии смазки, а также при

попадании Н2О в зону трения – они лучше бронзы – традиционный антифри-

кционный материал.

Пластмассы работоспособны при малых нагрузках и низких температурах.

Фторопласт – 4 лучший антифрикционный материал, обладает высокой

теплостойкостью и стабильностью свойств при повышенных температурах.

КМ – наполненный фторопласт – 4 – Ф4К20 и материал на основе фторо-

пласта Ф4К15М5 ( К – кокс, М – МО2S) и текстолит используют для направ-

ляющих скольжения. подшипников скольжения.

Есть комбинированные металлопластиковые подшипники.

Фрикционные пластмассы – в тормозных устройствах, фрикционных муфтах сцепления.

Наибольшее применение нашли асбополимерные материалы (ФАПМ). Это

связано со свойствами асбеста: термостойкость, высокий коэффициент тре-

ния в парах с чугуном и сталью. Асбест обладает способностью очищать по-

верхность трения от загрязнений. (ФАПМ) часто называют « феродо» ( по названию английской фирмы). Свойства различаются от типа и количества

связующего и асбестового наполнителя.

Для ФАПМ используют каучуковое, смоляное и комбинированное связую-

щее. Асбест в виде тканей, картона, асбестовой массы.

Виды  ФАМП:

ЭМ – 2, ЭМ – 1 – ФАПМ на каучуке ( не более 200°С).

Ретинакс – А, Б – до 1000 - 700°С – асбосмоляной материал с латунной

проволокой.Б – смола и каучук – тормозных дисков – нет проволоки (450 –

500°С).

Основное применение ФАПМ – сменные накладки, твердость их (15 –

48 МВ).

ЛЕКЦИЯ № 4

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (Керамика, ОГНЕУПОРЫ) – основные свойства, способы  получения, классификация

Керамика – самый древний искусственный материал, изобретенный человеком и используемый им с 10 - 12-го тысячелетия до нашей эры. Недаром существует легенда, что первая жена Адама (Лилит), да и сам первый человек созданы богом из глины. За это время первобытными мастерами, древними гончарами, средневековыми алхимиками были получены сотни видов керамики, десятки из них выпускаются до сих пор.

Начало гончарного производства было положено в странах Древнего Востока ( Сирия, Вавилон, Персия, Египет), а затем в Греции , Риме и  Китае [6,7].

Фарфоровые и фаянсовые изделия и керамические трубы являются наиболее древними образцами гончарного искусства наряду с  художественной керамикой.

В 15 веке керамическое искусство перекочевало в Испанию, Италию, затем в Европу, а затем и в Россию. В ряде европейских стран получило развитие производство керамических изделий с плотным спеченным черепком – «каменная керамика». В Германии из нее изготовляли печные изразцы, канализационные трубы.

В 9 - 10 веках в Киевской Руси появилось производство большого плоского кирпича – клинфа, а в 10 - 13 веках глазурованные фарфоро-фаянсовые изделия были широко представлены в церковных и светских сооружениях.

В 18 - 19 веках появилось промышленное производство керамических материалов.

В настоящее время в мире созданы многочисленные предприятия керамической промышленности с высокомеханизированным и автоматизированным производством разнообразных керамических материалов.

1.1. Микроструктура и общая характеристика

свойств керамических материалов

При всем разнообразии керамических материалов их соединяют  общие свойства:

- Твердость  - керамика не царапается металлом, наоборот, о нее можно точить ножи,

- Огнеупорность  - способность выдерживать высокие температуры не деформируясь – именно в керамических сосудах плавили и плавят металлы и стекло,

- Хрупкость – взяв в руки керамическую вазу, мы боимся ее уронить, зная, что она разобьется.

За весь комплекс  физико-химических свойств керамического материала отвечает его  микроструктура – сочетание окислов SiO2 и А12О3 с примесью других оксидов.

В керамических материалах независимо от вида сырья, метода формования изделий и режима обжига формируется поликристаллическая микроструктура – т.е. структура, выявляемая с помощью оптического или электронного микроскопа [8]. Изучение микроструктуры керамики позволяет определить количество, минералогический состав и расположение кристаллических и аморфных составляющих, особенности, размер, расположение и количество микропор и микротрещин, степень их заполнения новообразованиями:

- Кристаллической в виде зерен с видимыми межзеренными границами [5].

- Аморфной  - в виде стеклофазы, располагающейся по границам кристаллических зерен или составляющих основу материала.

- Газовой  в виде пор, причем поры могут быть как внутри кристаллических зерен, так и на их границах или в стеклофазе.

Микроструктура керамики на основе глин характеризуется наличием всех трех составляющих (кристаллической, аморфной  и поровой) причем их процентное содержание и размеры колеблются в широких пределах в зависимости от вида материала.

Керамические материалы можно различать по химическому составу –оксидные и бескислородные [5].

К оксидным керамическим материалам относится подавляющее большинство выпускавшейся ранее и производимой в наше время керамики. Прежде всего, это керамика на основе силикатов, сырьем для которой служат глины, а также керамика из чистых оксидов.

Бескислородные керамические материалы выпускают из специально синтезированных порошков карбидов, нитридов, боридов, силицидов и других тугоплавных соединений металлов для нужд огнеупорной, электронной, машиностроительной промышленности, энергетики и космической техники. Их повсеместное распространение связано с тем, что основой для их производства являются природные минералы, содержащие оксиды кремния и алюминия. Эти два оксида по содержанию в земной коре не уступают ни одному из прочих оксидов и определяют основные свойства керамических материалов.

Так оксид алюминия  А12О3 –  в природе аметист, топаз, сапфир, рубин, корунд, глинозем –  относится  к  нижним  кристаллам,  состоящим   из   основ

Al3+ и О2+. Помимо γ - модификации, используемой в катализаторах, обычно применяют  высокотемпературную  a-модификацию (корунд). Так как А12О3 отличается весьма прочной химической связью, то для него характерна исключительно высокая химическая и физическая устойчивость, проявляющаяся  в жаропрочности (tпл = 2050 ºС), высокой теплопроводностью, механической твердостью, электроизоляционными свойствами, оптической прозрачностью, коррозионной стойкостью.

А12О3 – материал, который можно назвать типичными представителем керамических материалов.

Жаропрочность  и высокая механическая прочность А12О3 используется в футеровках печей, твердость – в абразивах для шлифования, электроизоляционные свойства -  в изоляторах. В качестве материала, совместимого с живым организмом, его применяют в искусственно вживляемых  зубах и суставах.

Алунд и карракс используют в электротехнической керамике, макролит –в инструментальной керамике. Просвечивающая керамика Лукалокс  применяетсят   в машиностроении, оптике,  электронике и светотехнике. Нитевидные кристаллы (вискеры) используют в качестве армирующего материала. Монокристаллы кварца – для изготовления точных приборов и т.д. [6].

SiO2 – диоксид кремния (динас 90% SiO2). Известно несколько модификаций диоксида кремния: a-кварц тригональной сингонии, b-кварц гексагональной сингонии, кристаболит. При повышении температуры происходят фазовые переходы; при температуре 1700 ºС кварц плавится:

α-кварц 573 ºС  β-кварц 870 ºС  тримидит 1470 ºС  кристоболит 1713 ºС  расплав

Обычно кварцем называют безпримесный кристалл a-кварца – стабильной модификации при нормальной температуре. Прозрачный монокристалл называют горным хрусталем.

Если расплавить горный хрусталь, то он не возвращается в первоначальное состояние, а образуется кварцевое стекло.

Современные тенденции в исследованиях силикатов как безуглеродных полимеров показывают, что поликонденсация до высокой молекулярной массы протекает с образованием линейных макромолекул,  частично разветвленных, имеющих низкую вязкость раствора и ограниченную склонностью к образованию пленок и волокон.

Изучение метода получения аморфных полисиликатов (двуокиси кремния) по золь-гель технологии из растворов привело к созданию многих видов современных керамических материалов и так называемой «высокотехнологичной керамики» [2] .

Структурная сложность аморфных силикатов связана со способностью образовывать силикатные стекла. Реологические характеристики полисилоксанов щелочных металлов (жидких клеев) показывают увеличение вязкости системы при введении в нее минеральных наполнителей, что связано с отверждением (сшивкой) линейных молекул [3].

Кварц и кварцевое стекло обладают превосходной коррозионной стойкостью, устойчивостью к действию всех кислот, за исключением HF, низкой теплопроводностью при комнатной температуре, малым коэффициентом термического расширения, способностью выдерживать быстрое нагревание и быстрое охлаждение, его используют в качестве материала для изготовления химической и термостойкой посуды. Так как он прозрачен в широкой области  ультрафиолетового и видимого диапазонов, его используют в качестве материала для прозрачных покрытий поверхностей, аккумулирующих теплоту солнца и материала для оптических волокон. Кварц пироэлектрик и пьезоэлектрик, электроизолятор. Кроме того, кварц применяют для получения кремния, карборунда (SiC), кварцевых ламп, фарфора и т.д. [8].

Эти качества А12О3 и SіО2 их сочетание в смеси с другими оксидами создают все разнообразие керамических материалов.

1.2. Классификация керамических материалов

Керамические материалы в целом могут быть классифицированы по многим признакам [9]: структуре, состоянию поверхности, способу производства, назначению и т.д., например:

1. По областям применения керамику  разделяют на строительную, хозяйственную, бытовую, техническую и огнеупоры.

2. По строению черепка  керамические материал и изделия принято подразделять на пористые (не спекающиеся – пористость 5 - 30%, например, кирпич) и тонкую керамику (однородная мелкозернистая структура, пористость менее 5 %, например, фарфор, ферриты, пьезо- и сегнетокерамика, майолика и др.).Отдельно выделяют  высокопрочную керамику (пористость 30 - 90%, например, теплоизоляционные керамические материалы) [10, 11, 13].

3. По особенностям технологической переработки сырья в процессе       производства керамические материалы подразделяются на грубые – черепок в изломе имеет зернистое строение (макронеоднородные) и тонкие – черепок в изломе имеет макрооднородное [10] строение.

4. По химическому составу различают оксидную, карбидную, нитридную, силицидную и др. керамики. Оксидная керамика обладает высоким удельным электрическим сопротивлением 1011 – 1013 Ом.см, пределом прочности на сжатие до 5 МПа, стойкостью в окислительных средах  в широком интервале температур, высокой огнеупорностью. Среди оксидных керамик можно выделить: 1) алюмосиликаты SiO2 – А12О3 (посуда, футеровка коксовых и доменных печей, космические аппараты, корпуса галогенных ламп, костные имплантанты и др.;  2) керамики на основе SiO2; 3) керамики на основе ТiО2 титанатов и цирконатов Ва, Sr, Pb, на основе ниобатов танталотов. Они обладают высокими значениями электрического сопротивления, диэлектрической проницаемости и применяются в электронике; 4) керамики на основе MgO выдерживают нагрев до 1750 ºС, работают в окислительных средах и применяются в качестве электронагревателей; 5) шпинелевые керамики на основе ферритов (Ni, Сo, Mn, Ca, Mg, Zn) обладают ферромагнитными свойствами, кроме того,  некоторые из них используют в качестве материала для высокотемпературных нагревателей.

5. По способу формования различают изделия пластического формования, полусухого прессования и литьевые.

6. По конструктивному назначению – стеновые, облицовочные, кровельные, специального назначения: кисортоупорные, теплоизоляционные и легковесные.

Современные виды керамики делят на две группы: конструкционную и функциональную. Под конструкционной понимают керамику, используемую для создания механически стойких конструкций, а под функциональной – керамику со специфическими электическими, магнитными, оптическими и термическими функциями.

Перспективность керамики обусловлена многими факторами, среди которых наиболее важны следующие.

- Керамика отличается многообразием свойств (многофункциональностью) по сравнению с другими типами материалов (металлами и полимерами). Среди видов можно найти такие, которые с успехом заменяют металлы и полимеры, тогда как обратное возможно далеко не во всех случаях.

- Важным достоинством керамики  является доступность сырья, в том числе для получения бескислородной керамики типа карбидов и нитридов кремния, циркония и алюминия, заменяющих дефицитные металлы.

- Технология получения конструкционной керамики, как правило, менее энергоемка, чем производство альтернативных металлических материалов.

- Производство керамики, как правило, не загрязняет окружающую среду, в той мере как металлургия, а сами керамические материалы позволяют принимать экологически оправданные технологические и технические решения.

- Получение керамики обычно более безопасно, чем производство альтернативных металлических материалов (благодаря отсутствию процессов электролиза, пирометаллургии, воздействию агрессивных сред) и др.

- Керамические материалы по сравнению с металлами обладают более высокими коррозионной стойкостью и устойчивостью к радиационным воздействиям, что обуславливает долговечность керамики в агрессивных средах.

- Некоторые керамические материалы обладают хорошей биологической совместимостью, что позволяет использовать их в медицине, биотехнологии и генной инженерии.

- Использование керамики открывает возможности для создания разнообразных по свойствам материалов в пределах одной и той же химической композиции.

Использование керамических материалов для создания систем рекуперации тепла высокотемпературных отходящих газов в промышленных печах газового нагрева дает экономию топлива до 40 %.  Керамические  теплообменники применяются в атомных установках, установках термохимического разложения воды подогревательных НГД-генераторов и других энергетических агрегатов, одновременно решаются проблемы защиты от  высокотемпературной коррозии [3].

ОГНЕУПОРЫ

Огнеупорными принято называть такие материалы (ОМ), которые способны выдерживать длительное время воздействие высоких температур (выше 1000°С), действие различных расплавов, шлаков и раскаленных газов без раз –

рушения, т.е. не расплавляясь, не деформируясь и не растрескиваясь.

Огнеупоры и огнеупорные изделия используют как основной материал

при постройке промышленных печей, топок и всевозможных аппаратов, рабо -тающих в условиях высоких температур. В связи с этим они должны обладать

кроме огнеупорности и высокой механической прочности, постоянством обьема

при высоких температурах, термической стойкостью, расплаво- и шлакоустой-

чивость., определенной плотностью, сопротивлением к истиранию, газонепро –

ницаемолстью и другими специфичискими свойствами.

Огнеупоры классифицируют по степени огнеупорности на огнеупорные

(с огнеупорностью от 1580 до 1770°С), высокоогнеупорные (от 1770 до 2000°С)

и высшей огнеупорности ( свыше 2000°С. По химико-минералогическому сос -таву на кремнеземистые (динасовые, кварцевые), алюмосиликатные (полукис-

лые, шамотные, высокоглиноземистые), магнезиальные (магнезитовые, доломи-

товые, форстеритовые и шпинельные), хромистые (хромитовые, хромомагнези-

товые), углеродистые (графитовые и коксовые); цирконистые (цирконовые и циркониевые), Окисные и карбиднонитридные: по форме и размерам – на нор-

мальный прямой и клиновой кирпич и на фасонные изделия.

К собственно ОМ относятся динасовые, кварцевые, полукислые и ша-

мотные; к высокоогнеупорным – высокоглиноземистые, доломитовые, форсте-

ритовые, хромитовые, карборундовые; к материалам высшей огнеупорности –

магнезитовые (периклазовые), шпинельные, хромомагнезитовые, магнезито-

хромитовые, циркониевые, цирконовые, коксовые, графитовые, из чистых окис-

лов и материалы на основе бескислородных тугоплавких соединений

.Огнеупорные изделия в отношении термической обработки могут быть

безобжиговыми, обожженными до той или иной степени спекания и литыми из

расплава с последующей кристаллизацией его.

В практике работы промышленных печей широкое применение получили

Огнеупорные бетоны и обмазки. В качестве основного материала при наварке

подин мартеновских печей используют магнезитовые порошки, представляю-

щие собой измельченный спекшийся или плавленый магнезит.

Динасовые огнеупоры состоят в основном из кремнезема с небольшим количеством окиси кальция. Изготовляют их из молотых кварцитов прессова-

нием и обжигом при 1400-1500°С.

Кварцевые огнеупоры содержат около 99% SiO2. Отличаются повышен-

ной термостойкостью с малым коэффициентом термического расширения (КТР). Изготовляют огнеупоры плавлением природного кварца или чистого кварцевого песка в электропечах при температуре 1750°С (кварцевое стекло),

либо формованием порошка кварцевого стекла с органическим пластификато-

ром и последующим спеканием при 1400-1600°С.

Полукислые огнеупоры состоят из кремнезема(70-80%) и окиси алюми -ния (15-25%). Характеризуются относительной стойкостью в контакте с «кис-

лыми» силикатными расплавами и шлаками. Получают их из смеси огнеупор-

ной глины и молотого кварца или кварцита, природные «полукислые» глины или первичные каолины. Изготовляют прессованием пластичных или полусу-

хих смесей с последующей сушкой и обжигом при температуре 1250-1300°С.

Полукислые огнеупоры – самый дешевый вид ОМ, используемый в качестве

заменителей шамотных огеупоров.

Шамотные огнеупоры содержат 50-70% SiO2 b 28-46% Al2O3. Получают их из высококачественной огнеупорной глины с добавкой (50-60%) этой же гли-

ны, но предварительно обожженной и размолотой (собственно шамота). Изго-

товляют пластическим формованием или прессованием смеси, сушкой и обжи-

гом при температуре 1300-1450°С, а также прессованием из полусухой смеси с

последующей ускоренной сушкой и обжигом.

Высокоглиноземистые огнеупоры содержат более 45% Al2O3. Характери-

зуются повышенной прочностью при высоких т-рах. Получают из огнеупорных

глин с добавками природных (напр. Андалузита, корунда) или синтетических

(муллита, алунда, глинозема идр.) материалов для повышения содержания Al2O3

и, следовательно, увеличения огнеупорности. Технология производства анало-

гична технологии шамотных огнеупоров с температурой обжига (1450-1650°С).

используют в сводах печей, в радиотехнике и  электронике.

Доломитовые огнеупоры содержат около 30% MgO, 45% CаО и 15% SiO2.

Отличаются высокой стойкостью по отношению к основным расплавам. Полу-

чают их из обожженного природного доломита, смешенного с безводными пластификаторами (смолой, пеком) и спрессованными, обжигают. Применяют

для футеровки печей.

Форстеритовые огнеупоры  получают из природного сырья (тальк0-магнезитов, дунитов, серпентитов. Характеризуются стойкостью к основным

шлакам. Изготовляют обжигом смеси в дуговой печи, размолом, приготовлени-

ем шихты с добавкой пластификатора, прессованием и обжигом (1400-1550°С).

Хромитовые огнеупоры получают из природного хромита, содержащего

35-40% Cr2O3. Хромит размалывают, готовят шихту с пластификаторами, сушат и обжигают. Используют в виде набивных масс и хромитового кирпича.

Карборундовые огнеупоры содержат в основном карбид кремния (карбо-

рунд). Отличаются высокой мех. прочностью, твердостью, высокой теплопро-

водностью и термостойкостью. Изготовляют их в электр. печах нагревом до т-р

выше 2000°С смеси кварцевого песка и нефтяного кокса с добавками (при т-ре

2000-2200°С из нихты образуется карбид кремния). Подразделяют на карбо-

фраксовые и рефраксовые. Карбофраксовые огнеупоры изготовляют из кристал-

лического карборунда (80-90%) и огнеупорной глины (10-20%); смесь прессуют,

сушат и обжигают. Рефраксовые огнеупоры изготовляют из кристаллическогог

карборунда с добавкой в качестве связки аморфного карборунда или смеси тон-

козернистого порошка и сажи; смесь прессуют и обжигают при т-ре 2000°С в восстановительной среде. Используют как нагреватели электрических печей.

Магнезитовые огнеупоры состоят из оксидов магния, примеси – окислы кремния, алюминия, железа, кальция и др. Характеризуется высокой стойкос-

тью против действия основных шлаков. Получают из природных (магнезита, брусита) или химически очищенной окиси магния. Сырье обжигают или плавят

в дуговой печи, размалывают, готовят шихту с добавкой пластификатора (вод-

ных растворов сульфатцеллюлозной барды и др), прессуют и обжигают при т-ре 1550-1700°С. Используют для футеровки печей, как защитное покрытие термо=

пар.

Шпинельные огнеупоры содержат в основном шпинель состава MgAL2O3.

Получают их из смеси магнезиального (магнезита, брусита, технической окиси магния) и глиноземистого (диаспора, боксита, технического глинозема) сырья.

Синтез шпинели осуществляется реакциями в твердых фазах при обжиге смеси, реже - плавлением в электродуговых печах. Применяют как связку при изготов-

лени термически стойкого магнезитового кирпича.

Хромомагнезитовые и магнезито-хромитовые огнеупоры состоят в основ-

ном из хромита (обожженного) и магнезита. Изготовляют аналогично магнези-

товым. Применяют для кладки сводов печей.

Циркониевие огнеупоры  получают из природной обогащенной и очищен-

ной или химически выделенной чистой двуокиси циркония. Обладают высокой

огнеупорностью (2500°), шлакостойкостью, низкой теплопроводностью. Изго-

товляют их прессованием, трамбованием или отливкой с последующим обжи-

гом при т-ре 1700°С. Применяют в качестве высокотемпературных теплоизо-

ляторов (до т-ры 2000-2300°С), печной футеровки, тиглей для плавки некоторых

металлов и кварцевого стекла, нагревателей для печей.

Циркониевые огнеупоры содержат в основном двуокись циркония и крем-

незем. Получают из природного обогащенного концентрата циркона. Исполь-

зуют для футеровки соляных ванн для закалки металлов, вкладышей в стаканы

для непрерывной разливки стали.

Коксовые огнеупоры содержат 30-92% С. Отличаются высокой огнеупор-

ностью (выше 2000°С). Получают их из кокса или термоантрацита с добавкой смолы, состоящей из пека, антрацитного масла и битума. Исходную смесь фор-

муют и прессуют, а затем обжигают при т-ре 1400-1450°С.Применяют для клад-

ки доменных печей.

Гранитовые огнеупоры также содержат 30-92 % С. Получают их из чешуй-

чатого графита (около 35%), огнеупорной глины (35-45%) и шамота (10-40%).

Смесь формуют и обжигают. Из них изготовляют тигли и реторты для плавки стали и цветных металлов, детали для разливочных ковшей.

Огнеупоры на основе бескислородных тугоплавких соединений получают из карбидов, нитридов, силицидов, боридов или сульфидов имеющих т-ры плав-

ления или диссоциации более 2000°С, а также их смесей с некоторыми окисла-

ми. Различают огнеупорпы из соединений, не обладающих электропроводнос-

тью (нитридов бора, алюминия, кремния и др.) и огнеупоры из соединений, об-

ладающих значительной электропроводностью (из карбидов титана, ниобия, ди-

силицида молибдена, диборида циркония и др.). Огнеупоры на основе бескисло-

родных соединений применяют для специзделий (нагревательные печные труб-

ки, тигли, лодочки др.). Синтез огнеупоров заключается в синтезе того или ино-

го соединения, полученного из смеси порошка пластификатора заготовок (прес-

сованием, экструзией или литьем из водных или термопластичных шликеров) и

обжиге в печах. Получают прессованием порошка при высоких т-рах в графи-

товых формах.

ЛЕКЦИЯ № 5

Керамические композиционные материалы (ККМ),

основные свойства,методы получения и

области применения

Развитие техники требует механически прочных и термостойких материалов. В отличие от композитов с металлической и полимерной матрицей, разупрочняющейся при воздействии высоких температур, керамические композиционные  материалы (ККМ) могут стабильно работать даже при тем-пературах, превышающих температуру плавления металлической матрицы [3, 11].

Атомная структура керамических материалов обеспечивает их  химическую стойкость к разрушающему воздействию окружающей среды, например, растворителей. Поскольку большинство керамических материалов состоит из оксидов, дальнейшее окисление (при горении или других химических реакциях), как правило, невозможно. Керамика – это материал, который «сгорел», «прокорродировал» и, будучи продуктом этих реакций, уже не подвержен разрушению такого типа. Прочность связей между атомами в керамических материалах определяет их высокие температуры плавления, твердость и жесткость. Природа этих же связей определяет и решающий недостаток керамики – ее хрупкость. Поэтому усилия ученых направлены на устранение таких микроскопических дефектов, как поры, агломераты, химические примеси, которые становятся источниками зарождения трещин. Один из способов достижения этого состоит в тщательной очистке и очень тонком размоле исходного порошка и плотной его упаковке перед спеканием, что приводит к получению керамики с предельно мелкими кристаллическими  зернами [11].

Благодаря хрупкости свойства керамической матрицы отличаются от свойств других типов матриц.  В композитах с полимерными и металлическими матрицами основная упрочняющаяся роль отводится волокнам. а матрица придает материалу ударную вязкость. Керамическая матрица сама по себе достаточно жестка и прочна, но чтобы полностью реализовать ее потенциальные возможности, необходимо увеличить ее ударную вязкость, что достигается путем создания керамических композитов.

Высокопрочные композиты на основе керамики получают путем армирования ее:

- волокнистыми наполнителями;

- металлическими и

- керамическими дисперсными частицами.

Армирование непрерывными волокнами позволяет получать ККМ, характеризующиеся повышенной вязкостью, а армированные частицы приводят к резкому возрастанию прочности за счет создания барьеров на пути движения дислокаций.

Кроме улучшения методов изготовления керамики, способствующих уменьшению числа дефектов структуры, разрабатываются новые способы упрочнения керамики за счет торможения роста тех трещин, которые возникают при растяжении или сдвиге. Один из таких способов основан на структурном превращении (рис. 1а) в результате которого повышается вязкость [3, 11].

Рис.1 Механизмы упрочнения керамики: а - трансформационное

упрочнение, б – армирование волокнами, в – «затупление»

трещины на большой площади

В нем используется свойство   кристаллов   диоксида     циркония    ZrO2

увеличивать свой объем на 3- 5 % и изменять структуру под действием напряжения, возникающего на конце распространяющейся трещины. Трещина, приближаясь к включенным в керамическую матрицу зернам ZrO2  вызывает их расширение. Результатом этого расширения является локальное сжатие прилегающей к зерну зоны керамической матрицы. Растущая трещина оказывается сжатой в точке роста, что мешает ее дальнейшему увеличению. Кристаллические зерна ZrO2 вводят во многие керамические материалы, что значительно повышает их вязкость.

Другой перспективный способ увеличения вязкости заключается во введении в керамическую матрицу тонких переплетенных волокон (рис. 2, б). Армирующие волокна и частицы в ККМ тормозят рост трещин. Растущая трещина, столкнувшись с волокном, может либо отклонить, либо вытолкнуть волокно из матрицы. В обоих случаях поглощается энергия и замедляется рост трещины. Даже при большом  количестве возникших трещин матрица в композите разрушается не так легко, как в неармированном материале, поскольку армирующие элементы затрудняют распространение трещин.

Еще один способ повышения вязкости аналогичен способу торможения трещин в стальных пластинах. Он заключается в «затуплении» конца разрушающей макротрещины на большой площади. В случае керамики в процессе ее изготовления с помощью специальной процедуры весь материал пронизывают мельчайшими микротрещинами (микропорами), которые тормозят движение макротрещины (рис .2,  в).

Керамическая матрица придает композиту высокую теплостойкость. Боросиликатное стекло, армированное волокнами из карбида кремния сохраняет прочность при 1000 ºС. Такие матрицы, как карбид кремния, нитрид кремния, оксид алюминия и муллит (сложное соединение алюминия, кремния и кислорода), обеспечивают композитам работоспособность при еще более высоких температурах (1700 ºС). Между кристаллическими зернами, из которых в основном состоят керамические материалы, имеются стеклообразные области, которые при высоких температурах размягчаются и начинают действовать как элементы, останавливающие рост трещин.

Керамические композиты являются перспективными жаропрочными материалами. Они характеризуются высокими температурой плавления и модулем упругости, низкой плотностью, высокими прочностью на сжатие, химической инертностью и устойчивостью к воздействию агрессивных, в частности окислительных сред, большими запасами сырья. Наряду с этим керамические материалы обладают недостаточной прочностью при растяжении, изгибе, циклическом напряжении, повышенной хрупкостью, низким сопротивлением тепловому удару, низкой ударной вязкостью. Введение в керамику армирующих волокон позволяет в значительной степени устранить перечисленные недостатки и создать композиты, спосoбные работать в окисленной среде при температурах до 2273 К [11].

2.2. Методы получения и области применения ККМ

Теплостойкость ККМ усложняет их производство. Керамические матрицы имеют широкое применение, но   не все они могут быть расплавлены в процессе изготовления, поэтому неармированную керамику обычно производят, спрессовывая частицы керамического порошка при высоких температуре и давлении. Этот процесс называют спеканием. Один из способов производства композита с керамической матрицей является простым видоизменением этого метода, короткие волокна или нитевидные кристаллы («усы») перед спеканием смешивают с керамическим порошком. Если армирование производят длинными волокнами или нитями, то их пропитывают взвесью керамического порошка в жидкости, а затем проводят спекание этих нитей. Матрицы из стекла допускают применение более традиционного способа изготовления композита, поскольку их можно размягчить, Композиты можно сформировать, спрессовав армирующие нити, пропитанные горячим вязким стеклом.

Керамика характеризуется низкой прочностью при растяжении в сочетании с высоким модулем Юнга, низкой ударной вязкостью. При высоких температурах одной из причин выхода из строя изделий из керамики является растрескивание. Это создает большие трудности при армировании ее волокнами, поскольку недостаточное удлинение матрицы препятствует передаче нагрузки на волокно. Поэтому волокна должны иметь более высокий модуль упругости, чем матрица. Ассортимент таких волокон ограничен. Обычно используют металлические волокна. При этом сопротивление растяжению растет незначительно, но существенно повышается сопротивление тепловым ударам. В зависимости от соотношения коэффициента термического растяжения матрицы и волокна возможны случаи, когда прочность падает.

Матрицы такого рода готовят горячим прессованием (таблетирование с последующим спеканием под давлением) или методом шликерного литья, когда волокна заливаются суспензией матричного материала, которая после сушки также подвергается спеканию.

Композиты на основе керамической матрицы получают преимущественно методами порошковой металлургии.

Следует сказать, что в настоящее время в материаловедении широко используют препаративный синтез. Синтез неорганических материалов осуществляется либо эмпирически, либо теоретически с использованием довольно сложных математических расчетов. Однако в этом случае необходимо учитывать многие термодинамические характеристики и другие константы, сведения о которых для материаловедения пока недостаточны, более того,  знания многих констант должны время от времени пересматриваться. В основном это объясняется повышением чистоты исходных веществ, необходимых для получения материалов надлежащего качества [13].

Методологической основой получения материалов с заданными свойствами являются принципы синергетики, в соответствии с которыми эффективное управление свойствами материалов и их оптимизация возможны только в условиях самоорганизации  структур. Термин «синергетика» происходит от греческого «синергос», что означает «вместе действующий». Синергетика занимается изучением процессов самоорганизации, устойчивости и распада структур различной природы, формирующихся в системах, далеких от равновесия.

Процесс спонтанного образования и развития сложных упорядоченных  (диссипативных) структур в открытых системах получил название самоорганизации. Самоорганизация является общим свойством открытых систем [11].

Возникновение диссипатавных структур носит пороговый характер. Неравновесная термодинамика связала пороговый характер с неустойчивостью. При этом структура всегда является результатом неустойчивости и возникает из флуктуаций (порядок через флуктуации). В докритическом режиме флуктуации будут затухать. В сверхкритическом режиме, т.е. выше порога, флуктуации уже не рассасываются. Они усиливаются, достигают макроскопического уровня и делают устойчивым новый режим, новую структуру, которая возникает вслед за неустойчивостью.

Таким образом, пороговый характер самоорганизации связан с переходом одного устойчивого стационарного состояния в другое.  Условия, вызывающие появление новой структуры, способствуют кооперативному поведению микропроцессов системы (в противовес обычной тенденции к хаотическому поведению). Самоорганизация в системе связана с формированием структуры более сложной, чем первоначальная.

Движущей силой в образовании диссипативных систем в физико-химических системах могут быть градиенты температур, давлений, химических или электрохимических потенциалов, внешних электрических и магнитных полей [11].

2.3.  Структура ККМ

Высокопрочные композиты на основе керамики получают путем армирования ее волокнистыми наполнителями, а также металлическими и керамическими дисперсными частицами.

2.3.1. ККМ, упрочненные частицами

В основе получения композитов с керамической матрицей, упрочненной частицами, лежат процессы изменения фазового состояния в результате образования  центров кристаллизации, роста зерен, твердо- и жидкофазового спекания порошков.  Для создания нанодисперсных  гибридных материалов (CERAMER), таких как металл-керамические, полимер-керамические нанокомпозиты применяют современные химические золь-гель-методы.

Гибридные нанокомпозиты на основе керамики являются чрезвычайно перспективными материалами. Исходная пористость керамики даже полезна для создания таких композитов. Подобно дисперсным полимер-неорганическим композитам в качестве своеобразных «ловушек» для частиц армирующих элементов выступают оксидные сетки керамики с определенными размерами ячеек (пор). Применяют оксиды кремния и алюминия, стекла, слоистых силикатов и цеолиты – основные составляющие керамики. Особенно интересны цеолиты, для которых хорошо известны методы регулирования размеров пор. Композиты цеолит-металл повышают прочность и твердость мягких металлов, таких как алюминий, улучшают их электрические и оптические свойства [11].

Большое распространение получила пьезокерамика, способная поляризоваться при деформации и деформироваться под действием электрического поля, известные из которых изготавливаются на основе системы PbZrO3, PbTiO3. Нашли применение твердые электролиты с высокой полной проводимостью. Важнейший керамический диэлектрик – это оксид алюминия, а магнитные материалы, чаще всего ферриты, основной компонент которых – оксид железа. Нашла применение оптическая, прозрачная керамика на основе индивидуальных оксидов, например, оксида иттрия, а также бескислородных соединений. В атомной энергетике нашли применение теплоизоляционные материалы (А12О3, SiO2),  ядерное топливо (UO2,  PuO2 ), материалы регулирующих узлов (В4С, Sm2О3), замедляющих и отражающих материалов ( BeO, ZrO2, Вe2С),  материалы нейтронной защиты (В4С, HγO3, Sm2О3), электроизоляции в активной зоне (А12О3, MgO), оболочек тепловыделяющих элементов (SiC, Sі3Nu), окон радиочастотного нагрева плазмы (А12О3, ВеО) и т.д.[14].

2.3.2. ККМ упрочненные волокнами

Керамико-металлические материалы сокращенно называют  керметы [13] ,т.е. ККМ с металлическими волокнами, например,  из вольфрама, молибдена, стали, ниобия. Основная цель введения в керамику металлических волокон заключается в образовании пластичной сетки, которая способна обеспечить целостность керамики после ее растрескивания и уменьшить вероятность катастрофического разрушения. Металлические волокна не взаимодействуют с оксидной керамикой вплоть до температур 2073 – 2773 К. Изготавливают такие ККМ методом горячего прессования.

ККМ с углеродными волокнами. Взаимодействие углерода с оксидами, карбидами и силицидами происходит при более высоких температурах, чем с металлами, поэтому использование керамики в качестве матриц высокотемпературных композитов с углеродными волокнами весьма перспективно.

Из углекерамических композитов наиболее широко используются композиции со стеклянной матрицей (боросиликатное, алюмосиликатное, литиевосиликатное и другие стекла). Углеродные волокна протягивают через суспензию стеклянного порошка в пропаноле, режут на слои, которые сушат, укладывают в форму и прессуют в вакууме или аргоне при температуре 1473 - 1573 К и давлении 3,5 – 14 МПа.

ККМ с волокнами карбида кремния. При практически равной прочности эти ККМ имеют преимущества перед аналогичными материалами с углеродными волокнами – повышенную стойкость к окислению при высоких температурах и значительно меньшую анизотропию коэффициента термического расширения. В качестве матрицы используют порошки боросикатного, алюмосиликатного, литиевосиликатного стекла или смеси стекол. Волокна карбида кремния применяют в виде моноволокна или непрерывной пряжи со средним диаметром отдельных волокон 10- 12 мкм. ККМ, армированные моноволокном, получают горячим прессованием слоев из  лент волокна и стеклянного порошка в среде аргона при температуре 1423 К и давлении 6,9 МПа. Керамический композит Si-SiC, получаемый путем пропитки углеродного волокна ( в состоянии свободной насыпки или даже в виде войлока) расплавом кремния, может содержать карбидную фазу в пределах 25 - 90%. Механические характеристики ККМ увеличиваются с ростом содержания SiC. ККМ с волокнами углерода и карбида кремния обладают повышенной вязкостью разрушения, высокой удельной прочностью и жесткостью, малым коэффициентом теплового расширения [11].

Подбором соответствующих условий термообработки можно регулировать изменения структуры и свойств ККМ в широких пределах. Основные преимущества ККМ связаны с высокими температурами эксплуатации при одновременном значительном повышении прочностных свойств по сравнению с матрицей. Материалы на основе керамических матриц готовят смешиванием компонентов в различных установках с последующим формованием заготовок путем уплотнения, литья и др. Однако важнейшим этапом формирования структуры таких материалов является термическая обработка, часто весьма продолжительная.

Создание новых композиций на основе керамических составляющих постоянно расширяется. Применения ККМ  чрезвычайно обширны и охватывают практически все области современной техники. Можно провести лишь два примера, показывающих большое значение керамических композитов: без создания ККМ на основе ферритовых магнитных сердечников было бы невозможно появление современных быстродействующих компьютеров, а получение ККМ на основе кремниевых оптических волокон позволило разработать экономически выгодные системы телекоммуникаций [11].

Традиционный выбор  материала и проектирование компонентов конструкции были отдельными задачами. Когда композиты стали вытеснять металлы и сплавы из таких областей, как самолето-, судо- и автомобилестроение, промышленный дизайн и выбор материала соединились и  стали просто различными аспектами одного процесса.

Контроль микроструктуры композита позволяет наилучшим образом учесть распределение нагрузок, которым будет подвергаться изделие. В то же время в конструкции изделия отразятся и отличительные свойства композита: зависимость от ориентации и сложности формы, которую им можно придать в процессах формования – при прессовании, прокатке, намотке, армировании и др.

Трудности, возникающие при одновременном конструировании  изделия и его материала, предполагают, что промышленный дизайн будет все более зависеть от совместных разработок специалистов разных областей, а также от компьютерного моделирования этих работ. Только такой подход обеспечит полное использование потенциальных возможностей композитов в технологиях будущего.

Следует отметить, что наряду с конструкционной анизотропией композита существует технологическая  анизотропия, возникающая при пластической  деформации анизотропных материалов, присущая, например, кристаллам и связанная с особенностями строения кристаллической решетки.

Композиты, которые содержат два или более различных по составу  или природе типа армирующих элементов, называются полиармированными или гибридными. Гибридные композиты могут быть  простыми, если армирующие элементы имеют различную природу, но одинаковую геометрию, и комбинированными, если армирующие элементы имеют и различную природу, и различную геометрию. К искусственным относятся все композиты, полученные в результате искусственного введения армирующей фазы в матрицу, к естественным – сплавы эвтектического и близкого к ним состава.

В эвтектических композитах армирующей фазой являются ориентированные волокнистые или пластичные кристаллы, образованные естественным путем в процессе направленной кристаллизации [11].

Рис. 2. Различные геометрии армирующих компонентов

и схемы армирования компонентов

2.4.  Прочность ККМ,  межфазные взаимодействия

Характерные свойства ККМ определяются их структурой как на атомном уровне, так и в масштабах нескольких микрометров. В атомной структуре керамических материалов встречаются два типа связей – ионная и ковалентная. При ионной связи электростатические силы, действующие между разноименными зарядами, связывают атомы между собой. При ковалентной связи  валентные (внешние) электроны более или менее равномерно поделены между соседними атомами. Несмотря на то, что силы электростатического притяжения в этом случае слабее, чем при ионной связи, ковалентная связь фиксирует взаимное расположение атомов, так как слабое электростатическое взаимодействие компенсируется сильной направленностью ковалентной связи.  Именно атомной структурой керамика отличается от других материалов. Для керамики типичны сильные гибридные ионно-ковалентные связи, ограничивающие движение электронов.

2.4.1 Межфазное взаимодействие в ККМ

Межфазное взаимодействие оказывает непосредственное влияние на формирование сильных или слабых связей между компонентами ККМ, что определяет его прочность, вязкость разрушения, термостойкость и другие свойства. Поэтому управление процессами межфазного взаимодействия является важным звеном в формировании свойств композита.

При создании композиционных материалов руководствуются условиями совместимости композитов и стабильности поверхности раздела.

Для получения ККМ с оптимальными свойствами межфазное взаимодействие должно быть ограничено, поскольку интенсивное взаимодействие приводит к ухудшению механических свойств композиционного материала.

Химическое взаимодействие может происходить как при изготовлении композитов, так и при их высокотемпературной эксплуатации.

Для того, чтобы композит обладал стабильными свойствами при повышенных температурах, его компоненты должны быть химически совместимы. Понятие химической совместимости включает понятие термодинамической и кинетической совместимости.

Термодинамическая совместимость  способность матрицы и армирующих элементов находиться в состоянии термодинамического равновесия неограниченное время при температуре получения и эксплуатации.

Кинетическая совместимость  способность композитов находиться в состоянии метастабильного равновесия, контролируемого такими факторами, как адсорбция, скорость диффузии, скорость химических реакций.

Наряду с химической совместимостью при создании композита важно обеспечить механическую совместимость, т.е. соответствие упругих констант, коэффициентов термического расширения и показателей пластичности компонентов, позволяющих достигнуть прочности связи для передачи напряжений через границу [11].

Большое влияние на межфазное взаимодействие оказывают размеры компонентов композита.

На границе раздела между компонентами существуют различные типы связи:

- механическая связь осуществляется за счет трения;

- связь при смачивании и растворении реализуется благодаря силам поверхностного натяжения. Обычно смачивание сопровождается небольшим растворением композитов, реализуется при пропитке волокон расплавленной матрицей в отсутствие химической реакции;

- реакционная связь осуществляется при протекании химической реакции награнице раздела компонентов с образованием новых химических соединений;

-  обменно-реакционная связь – разновидность реакционной связи, когда общая химическая реакция происходит в несколько стадий, одна из которых контролирует скорость образования связи;

- оксидная связь – разновидность реакционной связи, характерна для композитов, упрочненных волокнами или частицами из окислов;

- смешанный тип связи возникает в композитах после разрушения оксидных пленок и  начала химического или диффузионного взаимодействия.

Если в композите реализуются первые два типа, то такой материал, как правило, структурно стабилен, и длительное пребывание при высоких температурах не приводит к существенному изменению его свойств. Если же компоненты композита взаимодействуют между собой по третьему типу, то эксплуатация экспозита при повышенных температурах вызывает существенные структурные изменения в нем, появление новых фаз, изменение свойств (охрупчивание, снижение прочности, изменение электро - и теплопроводности, коррозионной стойкости и др.) Поэтому важно уметь управлять межфазным взаимодействием в композитах и тем самым влиять на их структурную стабильность [11].

2.4.2. Прочность и характер разрушения ККМ

Прочность границы может быть как выше, так и ниже прочности матрицы. Часть свойств ККМ определяется прочностью границы раздела на отрыв (прочность на сжатие, вязкость, поперечная прочность), часть – прочностью границы на сдвиг (продольная прочность при растяжении композита, армированного короткими волокнами, критическая длина волокна и др.).

В зависимости от типа связи и прочности границы раздела фаз разрушение ККМ может  происходить по-разному:

- в композитах, армированных волокнами трещина может пересекать волокна и может распространяться параллельно волокнам;

- в композитах, упрочненных частицами, поверхность раздела может существенно влиять на вязкость разрушения. Если частицы много жестче  матрицы и слабо с ней связаны, то вязкость разрушения растет в основном из-за эффекта затупления  вершины трещины. Если частицы менее жесткие и прочнее связаны с матрицей, то вязкость разрушения также может быть заметно повышена;

- в композите слоистого строения слабые плоскости могут быть ориентированы желательным образом. такой композит можно использовать как материал, задерживающий разрушение [11].

Усилия ученых направлены на разработку новых технологических методов получения керамики, на получение новых композиций и микроструктур, способных подавлять рост трещин. Керамика представляет широкие возможности для производства экономически выгодных материалов с заданными свойствами на основе самых простых компонентов. Физические свойства таких материалов могут быть улучшены за счет минимальных изменений состава и ориентации кристаллических зерен, соединения различных видов керамики в один композиционный материал, а также за счет уничтожения или специального введения в структуру дефектов (пор). Как пример в Японии получена свехпластичная керамика на основе тетрогональной модификации диоксида циркония, легированного 3 мол% оксида иттрия [13].

ЛЕКЦИЯ № 6

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРЫ И ПРОЧНОСТИ ККМ, МЕЖФАЗНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЛИЯНИЕ НА НИХ ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗА КМ.

Химический состав керамики многообразен: наряду с традиционной керамикой, основу которой составляют оксиды кремния и алюминия, широко используется керамика из чистых оксидов, а также бескислородная керамика. Общие химические составы керамических материалов различаются прежде всего содержанием основных оксидов – кремния и алюминия. При близких друг к другу составах  определяющую роль в различии свойств материалов играет микроструктура керамики, складывающаяся в процессе многостадийной технологии [5].

Используемая керамическая технология – последовательность технологических операций -  во многом  определяет конечное качество керамических материалов. Технологический процесс получения керамического материала начинается с обработки сырья, состав которого определяет конечный состав изделия. Для того, чтобы успешно прошел процесс спекания, необходима тщательная подготовка сырьевых материалов: измельчение твердых частиц до малых (обычно менее 0,1 мм) размеров,  перемешивание для создания однородной массы. При формовании, т.е. для придания изделию определенной формы, подготовительной массе необходима достаточно низкая вязкость, для чего в ее состав вводят связку. Если изделие формируют из глины, то введение дополнительной связки обычно не требуется, ее роль играет вода [5].

Различают следующие  методы формирования керамики:

- прессование (влажность масс, содержащих глинистые компоненты 4 - 8%),

- пластическое формование (влажность 18 - 25%).

Каждому методу соответствуют свои способы подготовки исходных смесей: получение гранул,  пресс-порошков, пластичной массы или шликера.

Задача этапа подготовки формовочной массы – приготовление однородной массы определенного химического и зернистого составов с нужным количеством связующего материала. При формировании частицы порошка входят в контакт друг с другом и образуют достаточно прочные связи [5].

Получение прочного полуфабриката необходимо для оправки (зачистки швов, образующихся при извлечении изделия из формы и т.п.) и перемещения на другие технологические операции.

Достоинства прессования – низкая влажность порошка (4 - 8%), определяющая небольшие усадки при сушке, высокая производительность, возможность получения плотных изделий, автоматизация процесса формования.

Недостаток этого способа – неоднородность изделий из-за неравномерного распределения механических напряжений при прессовании. Следствие этого – изготовление изделий простой формы, что ограничивает ассортимент выпускаемой продукции [5]. Этого недостатка лишен самый современный способ формования – изостатическое (гидростатическое) прессование. Его проводят в металлических (пластмассовых) формах путем передачи давления на прессуемый порошок через резиновую оболочку. Давление передают через жидкую среду – воду или масло. Таким способом можно формовать изделия сложной формы с рельефом, полостями и выступами. Для изделий, формованных изостатическим прессованием, не обязательна сушка. К недостаткам этого способа относятся сложность использования оборудования и необходимость удаления воздуха. Проблему удаления воздуха из порошка решают путем вакуумирования и использования вибрации перед  приложением давления.

Способы формования пластичной массы (влажностью  18 - 25%) весьма разнообразны: выдавливание, раскатка, штампование, набивка и т.д. Усилия, применяемые для формования изделий такими способами, относительно небольшие.

Формование способом выдавливания происходит на вакуумных и безвакуумных ленточных прессах. Таким способом формуют сложные изделия с множеством продольных отверстий и весьма тонкими стенками (кирпичи, трубы, черепицу, сотовые конструкции керамических мембран для очистки жидкостей и другие изделия в основном вытянутой формы).

Основные проблемы пластического формования – получение однородного полуфабриката. Этому препятствует:

- преимущественно пластическая форма глинистых частиц;

- наличие значительного трения между слоями массы и поверхности мундштука.

Это приводит к тому, что при выходе массы из мундштука получаемый полуфабрикат имеет слоистость, параллельную относительно оси прессования, вследствие чего возникают внутренние напряжения при его сушке и как результат -  трещины.

При раскатке – способе формования изделий, имеющих форму тел вращения, на гончарном круге или стенках полуавтомата (с помощью ролика или шаблона) получается равномерная текстура, обеспечивающая бесдеффектную  сушку изделия.

Формование способом штамповки из масс влажностью 12 - 8% занимает промежуточное место между пластическим формованием и полусухим прессованием.

Шликерное литье (влажность 30 - 35%) в отличие от методов пластического формования, дает возможность тиражировать изделия переменного сечения с глубоким рельефом, причудливой формы, тонкими стенками. Достоинство способа заключается в его простоте и дешевизне, возможности использования малопластичных масс. Недостатки метода: потребность в больших площадях для сушки отливок, низкая производительность из-за длительного формования и сушки, большая воздушная усадка и др.

После формования изделие высушивают, чтобы удалить избыток воды. Эта стадия сопровождается усадкой – уменьшением размеров полуфабриката. Причиной усадки в материалах на основе глин является сближение частиц глины при удалении расположенных вокруг них прослоек воды. Усадку при сушке  называют воздушной.

Обжиг – наиболее дорогая и часто самая длительная стадия в производстве керамики. Обжиг керамики сопровождается жидкофазным (с участием жидкой фазы, образующейся при плавлении компонентов шихты), твердофазным или другим видом спекания.

Во время спекания образуются прочные контакты между частицами, смягчаются центры частиц (происходит дополнительная усадка), уменьшается пористость [5].

Обжиг не всегда является окончательной стадией изготовления керамики, часто, особенно для керамики технического назначения, требуется  ее шлифовка и полировка.

Керамика имеет поликристаллическую микроструктуру, которая образуется в результате обжига.

Рецептура керамики выбирается таким образом, чтобы обеспечивать необходимый изделию комплекс требуемых свойств, в которые включается не только водопоглощение, характеризующее полноту спекания, но и прочность, термостойкость, обрабатываемость, фактура и эстетические свойства материала.

Таким образом, полукристаллическая многофазная структура керамики, определяющая ее свойства, является результатом многостадийной технологии керамики.

3.1. Грубая и токая керамика

Итак, под керамикой понимают твердый минерал, полученный путем обжига при высокой температуре (как правило, выше 1000 ºC) глин и других тугоплавких соединений, В процессе этого стальные  отдельные частицы, объединенные при формировании в изделие, спекаются друг с другом, образуя прочные связи и определенную микроструктуру.

Микроструктура керамики может быть представлена тремя основными фазами:

- кристаллической в виде зерен с видимыми межзерными границами;

- аморфной в виде стеклофазы, располагающейся по границам кристаллических зерен;

- газовой в виде пор как внутри кристаллических зерен, так на их границах или в стеклофазе [5].

Исходя из микроструктуры черепка керамические материалы подразделяются на грубую и тонкую керамику, при этом они могут быть с пористым и спекшимся черепком [9, 10].

К изделиям с пористым черепком относятся изделия с водопоглощением черепка (5 - 10%) по массе. Они не прозрачны, под давлением  пропускают воду [9, 13]. Изделия со спекшимся черепком имеют водопоглощение 3 - 10%, не пропускают воду, в изломе имеют блестящую поверхность [10, 13].

Изделия грубой керамики в изломе имеют черепок зернистого строения (микронеоднородный). К грубой пористой керамике относится большая часть строительных силикатных керамических материалов: строительный кирпич, в том числе силикатный, черепица, терракота, плитка керамическая, стеновая, майолика, некоторые огнеупорные, абразивные и другие материалы. К грубой плотной керамике относится клинкер (спеченый кирпич и цементный камень), кислотостойкий кирпич, плитки для пола и др. [11].

Изделия тонкой керамики по степени спекаемости материала и его физико-техническим свойствам подразделяются на две группы: пористые изделия, имеющие в изломе мелкозернистое строение и землистый вид, пропускающие жидкость и газы, водопоглощение их более 5%. Они при ударе издают глухой, быстро затухающий звук, непрозрачны в тонком слое, белые или равномерно окрашенные [9].

К тонкой пористой керамике относятся фаянс, полуфарфор, белая и цветная майолика. К тонкой плотной керамике – фарфор, многие огнеупорные материалы, в том числе состоящие из чистых тугоплавких окислов металлов, нитридов, карбидов, силицидов и других бескислородных соединений, керамическое ядерное горючее, радиокерамика и т.п., а также материалы электротехнического назначения [13].

В связи с созданием и развитием в последнее время новых видов изделий, не содержащих глинистых материалов или содержащих их в минимальных количествах: высокоглиноземистых, хромагнезитовых, титановых, циркониевых и других, керамические изделия классифицируют главным образом по производственно-отраслевому признаку и назначению. Такие изделия связывает с типично керамическими изделиями  общность технологических приемов производства – помол, формование, сушка, обжиг. В настоящее время в зарубежной литературе под керамикой понимают совокупность материалов, объединяющих керамику, стекло и цемент [5].

Получение фарфора – пример керамической технологии.

Мокрым способом при раздельном или совместном помоле исходных компонентов шихты, глины, каолина, кварца и полевошпатного сырья.

Калиекислые материалы (кварц, пегматит) рекомендуется подвергать предварительному обжигу при температуре 900 – 1000 ºС для улучшения последующего дробления и помола. При раздельном мокром помоле непластичные материалы подвергают измельчению отдельно в шаровой мельнице. Пластичные глинистые материалы распускаются в мешалках. После дозировки их тщательно перемешивают в мешалках.

При совместном помоле сначала измельчаются непластичные материалы, к которым затем добавляются глинистые, после чего производится совместный домол компонентов. По данному способу получают более однородную массу, но эффективность мельницы снижается. В качестве мелющих тел применяются кремневая галька, фарфоровые или «уралитовые» шары.

Тонкость помола котролируется процеживанием шликера через сито с 10000 отверстий на см2, а также плотностью остатка на сите  N 006 , составляющей 1 - 1,5 %.

Часто обезвоживание шликера, предварительно нагретого до 35 - 40ºС осуществляется с 15 до 23 – 25 % на фильтр  –  прессах.

Особенность пластического формования многих видов изоляторов состоит в том, что предварительно скалку (заготовку), имеющую сечение, близкое по форме корпусу будущего изолятора, протягивают с помощью ленточного вакуум-пресса. Для достижения этой цели ленточные прессы обеспечиваются специальными, иногда разъемными мундштуками. Скалку нарезают в виде отрезков необходимой длины как сплошных, так и полых в зависимости от формы корпуса будущего изолятора. При необходимости заготовки подвешивают в сушилках для того, чтобы их можно было обтачивать механически, не опасаясь деформации. Для подвижки применяют специальные сушила, например, рационно-конвективные.

Полученный изолятор – сырец подвергают окончательной сушке в сушиле по режиму подъема температуры и изменения относительной влажности теплоносителя.

Полуфабрикат высушивают до 1 % остаточной влажности. Такая влажность позволяет произвести последующее глазурование, например, окунанием, без размыкания хорошо высушенного     корпуса изделия.

Особо сложные крупногабаритные изоляторы готовят склеиванием шликером подвяленных отдельных элемнтов – колец. После оклеивания изоляторы высушивают до 1 % остаточной влажности в камерных сушилках по определенному режиму. После сушки изоляторы глазуруют и снова высушивают.

Глазурь – масса, наносимая в виде водной суспензии тонким слоем на поверхность фарфорового изделия. При обжиге глазурь расплавляется и покрывает поверхность фарфора гладким блестящим слоем. Глазурь защищает фарфор от внешних воздействий, от проникновения влаги внутрь пор черепка, благодаря чему изделия могут работать в открытых установках, на воздушных линиях электропередачи, улучшает внешний вид фарфоровых изделий, заглаживает трещины и другие дефекты, чем существенно повышает механическую прочность и т.д. [30 , 31].

Высоковольтные изоляторы обжигают один раз:

-  полевошпатный фарфор при 1320 ºС;

- глиноземистый фарфор при 1450 ºС, без предварительного утельного обжига.

При обжиге тело изолятора спекается в черепок с требуемыми свойствами, а глазурь сплавляется, покрывая изолятор тонкой ровной стеклоподобной пленкой.

Для получения качественного фарфора требуется соблюдение в процессе обжига не только температурного, но и газового режима.

Одной из задач обжига является создание таких  условий, при которых газообразные продукты удалялись бы из изделия до закрытия пор, т.е. до образования достаточного количества стекловидной фазы [13, 25].

Обжиг фарфоровых изоляторов производится в печах периодического (камерных, горнах) и непрерывного (туннельных) действия [28, 29].

ЛЕКЦИЯ № 7

Сырьевые материалы для производства                               керамики. ТЕХНОЛДОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ    МАСС.

Сырьевые материалы, применяемые в тонкой керамике – каолин, глина, полевошпатовые породы, кварц -  представляют собой полиминеральные смеси и содержат в природном виде примеси различных материалов, затрудняющих их использование в производстве без обогащения (повышения количества основного полезного минерала).

К полезным примесям, которые после отделения используются в производстве керамики, относятся кварц, слюда и гранат [17]. Вредные примеси – железо, титан, сера

4.1. Основные виды обогащения

1. Гравитационный процесс разделения зерен минералов по крупности и массе в водной либо воздушной среде за счет разности скоростей оседания частиц разного размера и массы. Различают воздушную сепарацию и гидравлическую  классификацию.

2. Флотация  - процесс разделения минералов, основанный на различии свойств их поверхности, обуславливающих избирательную гидрофилизацию или гидрофобизацию под воздействием специальных реагентов.

3.Процесс разделения минералов по их электрическим или магнитным свойст-  вам. Различают магнитную и электросепарацию.

Кроме основных методов обогащения, применяются комбинированные например, электрофлютация, химическое, ультразвуковое обогащение (удаляются отдельные компоненты).

В качестве исходного сырья для получения после термической обработки различных керамических материалов используются следующие основные группы осадочных пород и минералов:

- глинистые породы (легкоплавкие, тугоплавкие, огнеупорные пластичные глины и каолины),  спекающиеся при обжиге в черепок, идущие для производства строительной, технической и радиотехнической керамики, огнеупорных и кислотоупорных материалов, фарфоро-фаянсовых изделий;

- породы, вспучивающиеся при обжиге, - легкоплавкие глины и сланцы (для получения керамзита и аглопорита) кислое вцикалитовое стекло (для перлита), гидратизированная слюда (для вермикулита) и другие, идущие для производства пористых заполнителей, теплоизоляционных материалов и др.

- смесь пород (кварцевых песков с известью), схватывающихся в процессе пропаривания в автоклаве, дающих силикатный кирпич и силикатно-бетонные изделия;

- породы, схватывающиеся после обжига, - карбонатные (писчий мел, известняки), карбонатно-глинистые (мергели) и гипс, используемые для получения вяжущих материалов (цемента, извести, алебастра), идущие на производство бетонов, панелей, плит и др.;

- породы, расплавляющиеся в процессе обжига и твердения с приобретением новых свойств (кварцевые пески, базальт, диабаз, амфенбалиты, сланцы и др.), используемые для получения литых материалов и изделий (стекла, каменного литья, ситаллов, минеральной ваты и др.);

- породы и минералы, вводимые в шихту в качестве добавок для улучшения качества ее или конечного продукта (полевой шпат, негматит, нормальные и щелочные каолины, кварцевый песок, песок, глины, карбонаты кальция и магния, трепел, опока, спонголиты и др.) при производстве стекла, цемента, керамических, фарфоро-фаянсовых изделий [5, 12].

Для всех перечисленных пород и минералов важнейшее значение имеет их химический состав, физические свойства.

В современных условиях необходимо разумное сочетание применения природных и искусственных материалов, особенно при получении ККМ.

Для производства керамических изделий любым методом формования (из порошка, шликера, пластической массы) необходимо получить однородную смесь предварительно обогащенных компонентов. Обогащение сырья заключается в удалении примесей, снижающих качество изделий. В зависимости от вида керамического материала требования к подготовке сырьевой смеси различаются [5]. Например, в карьерных глинах содержится немало примесей, которые необходимо удалить, оксиды железа и титана придают глине красный цвет и снижают белизну фарфора и фаянса.

Совершенно необходимо содержание в глине, используемой в производстве керамики, керамзитовых включений карбонатных пород – при нагреве и разложении они образуют дефект изделия, так называемый дутик. Карбонаты кальция (известняк, мел) и магния (доломит и т.п.) в тонкодисперсном виде применяют в качестве плавней, но при их завышенном содержании может увеличиться пористость изделий и проявиться влажностное  расширение. Гипс образует выплавки в изделии при его обжиге.

Отрицательную роль играют присутствующие в глине растворенные соли Na, K, Mg, Ca, они образуют выцветы. Засоленные глины трудно разжижаются.

Органические примеси сгорая создают восстановительную среду, влияя на цвет изделия и иногда приводят к более раннему спеканию глины. Неполное сгорание вызывает образование «черной середины» в изделии.

По этим причинам глины для производства керамических изделий обогащают, прежде всего удаляя крупные включения (камни, корни, куски угля и т.д.). Избавляются от запесоченности, ухудшающей формовочные свойства масс.

Каолины применяются в керамическом производстве только после обогащения, при котором из них удаляется в основном кварцевый песок. Используют два основных метода: электролитный с роспуском каолина в присутствии электролитов и сухое обогащение с выделением песка в циклонах.

Для полевых шпатов и кварцевых минералов обогащение заключается в удалении железистых, красящих включений и обеспыливании. На заводы каолины, полевые шпаты, пегматиты, нефелин-слениты и другие минералы после обогащения поступают в виде порошков.

Подготовка, например, карьерной глины заключается в разрушении ее преимущественной текстуры (слоистости)  и достижении однородности. Подготовка может проводиться естественным, механическим, физико-химическим и биохимическим методами. Дешевый и эффективный естественный метод – вымораживание и вылеживание в течение длительного времени. Вылеживание глин рационально проводить после механической обработки, (механического измельчения, промыва для снятия напряжений, создающих в глиняной массе новую текстуру (расположение элементов микроструктуры). Недостаток вылеживания – его большая длительность.

Вредной примесью, ухудшающей пластические  свойства глинистой массы, являются пузырьки воздуха; частично от них избавляются, проминая массу на массомялках.

К физико-химическим методам подготовки относятся: увлажнение, подогрев, вакуумирование, введение химических добавок, улучшающих формовочные свойства масс. От железосодержащих примесей избавляются путем электромагнитного обогащения сырья.

При производстве материалов из порошков используется большое количество  разных методов формирования. Они подразделяются:

1. По виду формуемого тела в исходном состоянии на :

- формование порошков,

- формование порошковых пористых заготовок.

2. По способу подачи формуемого тела к формообразующим элементам рабочего инструмента на – прерывистый,  непрерывный.

3. В зависимости от температуры формования на

-  холодное (при комнатной температуре) и

-  горячее (при температуре выше температуры рекристаллизации полиоксидов).

4. По способу приложения давления на:

- статическое (с постоянными или постепенно возрастающими давлениями), это может быть формование в закрытой пресс-форме, гидро- и газостатическое прессование,допрессовка, холодная и горячая штамповка;

- динамическое  формование(с мгновенно возрстающим давлением, это ударное, вибрационное, гидродинамическое, магнитно-импульсное, взрывом );

- методы без приложения давления включают шликеное литье и виброукладку порошка;

- непрерывные методы с постоянным давлением инструмента, это прокатка, мундштучное прессование, экструзия заготовок [13].

Разработан биохимический способ подготовки керамической массы за счет силикатных бактерий, увеличивающий пластичность масс и белизну керамики [5, 17, 18].

Основной задачей подготовки формовочной массы в технологии керамики является достижение высокой степени ее однородности, при достижении которой можно надеяться на получение бездеффектного изделия со стабильными свойствами.

Процесс подготовки формовочной  массы осуществляется в массоподготовительных цехах или на специализированных предприятиях по подготовке и смешиванию компонентов смесей, что в настоящее время считается наиболее рациональным.

Достижение однородности керамической массы заключается в измельчении компонентов до размеров частиц, соизмеримых с размерами элементов микроструктуры будущей керамики ,ее зернового состава (для тонкокерамических материалов – 1 - 100 мкм) и тщательном смешивании частиц компонентов. Высокой степени однородности за короткое время можно достичь в керамическом шликере, в котором диспергированные компоненты быстро перемешиваются.

Керамические массы, как правило, многокомпонентны. Компоненты отличаются друг от друга по основным физическим   свойствам, таким как вязкость, твердость, прочность и требуют различной затраты энергии на измельчение.

Процесс размола материалов состоит из операций:

- грубого измельчения (дробления) в дробилках различных конструкций (например,  щековой, конусной, валковый, винтовой, молотковой и т.п.);

- тонкого помола в мельницах (например, шаровых, ратационных, шаровых вибрационных, аэробильных, струйных и т.п.).

Пластичные материалы (глины и каолины) способны распускаться в воде с образованием устойчивых коллоидных систем в шлам-бассейнах, пропеллерных мешалках. Затем глиняный шликер смешивают с остальными компонентами смеси. Мокрый способ наиболее энергозатратный.

Однородную влажную глиняную массу можно получить:

- проминая обогащенную глину в бегунах;

- пропуская глину через каскад валковых дробилок с сужающимся калибровочным зазором;

- применяя увлажнение глины в лопастных смесителях.

По сухому способу пластичные материала брикетируют, сушат в сушильных барабанах, затем их размешивают и рассевают по фракциям.

Выбор того или иного способа определяется прежде всего методом формования и составом массы.

На практике реализуется как раздельный, так и совместный способ подготовки пластичных и обогащающих сырьевых материалов.

Степень измельчения сырьевых материалов контролируют, прессовка пробы материала через контрольное сито и взвешивая полученный на нем остаток.

В зависимости от способа формования изделий готовят:

- пресс-порошок влажностью (4 - 10%), размером (0,1 - 0,5 мм) и формой (чаще округлой) частиц-гранул, определяющей сыпучесть – важную характеристику для эффективного и равномерного заполнения пресс-формы;

- пластичную массу  влажностью (18 - 25%), которая  может быть получена как смешиванием глины с обогатителем, так и обезвоживанием шликера, осуществляемого в распылительных сушилках или фильтр-прессах. Усреднение массы проводят путем ее вылеживания и промина в вакуум-мялках, обеспечивающих выравнивание  влажности и удаление из массы находящегося в ней воздуха (7 – 10 % по объему) [5].

- литейный шликер получают в процессе мокрого помола компонентов или роспуском предварительно обезвоженного материала (из коржей или пресс-порошка). Содержание воды снижают введением электролитов.

От успешного решения проблем массо-подготовки зависит не только качество получаемых смесей, но и экологическая обстановка на предприятиях, т.к. процессы обогащения сырья нередко сопровождаются большими отходами  в виде пыли и технологическими потерями.

В современном производстве предусмотрен тщательный контроль состояния компонентов на каждом переделе технологии. Автоматизация и компьютеризация процессов контроля однородности влажности и зернового состава компонентов масс позволяет непрерывно наблюдать и корректировать технологический процесс получения материала.

ЛЕКЦИЯ № 8

Основные виды керамических материалов в энергетике, их свойства, способы полу-

чения и области применения

К тонкой пористой керамике относятся фаянс фарфор, белая и цветная майолика. К тонкой плотной керамике – фарфор,, полуфамногие огнеупорные материалы, в том числе и состоящие из чистых тугоплавких окислов металлов, нитридов, карбидов, силицидов и других бескислородных соединений, керамическое ядерное горючее, радиокерамика, а также материалы электротехнического назначения [4, 13, 19, 24].

В зависимости от требований, предъявляемых к свойствам материалов, например, электрофизическим, огнеупорным, химостойким и др.в их состав вводят различные окислы. Керамические материалы (КМ )  применяющиеся главным образом для изготовления устойчивых деталей и высокочастотных конденсаторов малой емкости, должны обладать небольшой относительной диэлектрической проницаемостью.Такие КМ изготавливают на основе силикатов – радиофарфор (муллито-кремнеземистая керамика), ультрафарфор, керамика стеатитовая и форстеритовая (на основе силикатов магния), волластонитовая (на основе волластонита), цирконо-муллитовая (смесь силикатов циркония и аммония), апортитовая (на основе алюмокальциевого силиката),  цельзиановая (на основе алюмобариевого силиката), а также на основе  смеси силикатов с другими тугоплавкими окислами – керамика корундо-муллитовая (окись алюминия с примесью муллита), шпинель-форстеритовая (алюмомагнезиальная) шпинель (двойной окисел типа R2+ОR23+) с примесью форстерита, форстерито-периклазовая (включающая периклаз) и несиликатная окисная (например корндовая или шпинелевая).В состав КМ с повышенной диэлектрической проницаемостью, применяемых для изготовления керамических конденсантов, вводят двуокись титана (рутил), титанаты, станнаты и цирконаты щелочно земельных металлов (например, тикондовая керамика). На основе титаната бария и других титанатов, цирконитов, ниобатов и их твердых растворов изготавливают сегмето-электрические материалы и пьезоэлектрические материалы.

Плотность КМ из силикатов лежит  в пределах 2,25 - 2,8 г/см3, из алюмосиликатов – 3,0 - 4,5 г/см3 из оксидов тяжелых металлов – 4,5 - 9,0 г/см3 и выше [2, 11, 19, 24].

Пористость КМ – можно говорить о открытой и закрытой пористости материалов. Большая часть строительных КМ – фаянс, огнеупорные и теплоизоляционные материалы – имеют открытую пористость в пределах 15 – 20 %, а некоторые ультралегковесные материалы до 90 %.

Закрытой пористостью отличаются фарфор, кислотостойкие и другие материалы. Близка к нулю истинная пористость специальных КМ (например, прозрачной керамики). Размер открытых пор составляет в среднем 1/3 от размера зерна; закрытые поры значительно меньше размера зерна и располагаются внутри зерен, по границам зерен или внутри связующей фазы. Открытая пористость образуется уже при формировании, постепенно переходя в закрытую при значительном спекании [4].

Коэффициент термического расширения (КТР)  К.М. зависит от температуры, фазового состава и кристаллического строения [4]. КТР КМ, состоящих из фаз с резкой анизатропией теплового расширения (например А12ТіО5), может быть близок к нулю или меньше нуля (в узком интервале температур) [4].

]. Большинство КМ (кроме огнеупорных) используют при температуре от - 40 до 45ºС. В этих условиях все КМ разрушаются хрупко. На прочность КМ влияют размер образцов и пористость. У КМ зависимость прочности от размера зерна более сложная, чем у металлических материалов..

Прочность КМ с повышением температуры вначале обычно несколько возрастает, а с достижением определенной температуры – резко снижается. Стойкость к термическому удару зависит как от химического состава, так и от структуры КМ, увеличиваясь с ростом прочности и понижением коэффициента термического расширения материала [4].

Большинство КМ – электроизоляционные материалы, некоторые (напр. керамика из окислов металлов с переменной влажностью, ферриты) – полупроводниковые материалы [4, 29, 24, 25].

Электротехнический фарфор – один из наиболее широко применяемых керамических материалов для изготовления изоляторов высокого и низкого напряжения [10, 19].

Высоковольтные изоляторы и фарфоровые изоляционные аппараты применяются для изоляции машин и аппаратов, а также шин и проводов, находящихся под напряжением. Электрические изоляторы предназначены для крепления и изоляции токоведущих частей установок и служат в качестве  механических опор и электрических барьеров [27].

Высоковольтные изоляторы подразделяются на литейные, стационарные и аппаратные [10, 19].

Литейные предназначены для электрических линий и крепятся либо подвешиванием (подвесные), либо на штырях или крюках (штырьевые).

Стационарные (опорные), также штырьевые и стержневые применяются на электростанциях, для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, работающих как внутри помещения, так и на открытом воздухе.

Аппаратные – для изготовления электротехнических устройств (трансформаторов, выключателей, предохранителей, распределителей   напряжений и др. ) [10, 19].

Сырьем для производства фарфора служат естественные, достаточно широко распространенные и недорогие материалы;  огнеупорные глины и каолины, кварц (кварцевый песок), полевые шпаты или негматиты.

Электротехнический фарфор имеет большие технологические преимущества по сравнению с другими керамическими материалами. Высокопластичность фарфоровых масс позволяет оформлять крупногабаритные изделия, обладающие в необожженном состоянии достаточной механической прочностью для их транспортировки и механической обработки.

Технологический процесс изготовления изоляторов включает следующие основные стадии: приготовление и подготовку массы, оформление изоляторов, сушку их, глазурование, обжиг и армировку.

Рис. 5. Основные типы высоковольтных изоляторов

Сущность технологического процесса изготовления фарфора сводится к очистке, тщательному их измельчению и перемешиванию в однородную массу с водой  [30, 31].

Для электротехнического фарфора применяются три типа составов масс:

-  полевошпатовый, содержащий 45 - 50%  глинистых, 20 - 25% кварца, 25 - 30% полевого шпата;

-  кварцевых, содержащих 27 - 35% кварца, 45 - 50% глинистых, 17 - 26% полевого шпата;

-  глинистых – с повышенным содержанием глинозема за счет уменьшения количества кварца [13].

Первый тип используется для изоляторов не очень высокой ответственности, второй  - для воздушных выключателей и маслонаполненных вводов, третий – для изоляторов повышенной прочности (опорных, стержневых, покрышек)  [13].

Приготовление фарфоровой массы осуществляется обычно по мокрому способу. Для низковольтных установочных изоляторов, оформляемых методом полусухого прессования, перспективен сухой способ приготовления пресс-порошка. Пресс-порошок для установочного низковольтного фарфора готовят преимущественно из отходов производства – сушья и брака полуфабриката [13, 25].

Из фарфоровой массы той или иной консистенции различными способами: обточкой, прессовкой, отливкой в гипсовые формы, выдавливанием сквозь отверстие – получают изделия нужной конфигурации [30, 31].

Шликерное литье в гипсовые формы для получения высоковольтного фарфора редко применяется, так как требует больших площадей и вспомогательного хозяйства для изготовления литейных форм.

Изостатическое прессование посредством всестороннего гидравлического сжатия пресс-порошка из-за сложного оформления самого процесса прессования и форм мало распространено. Прессование мелкого установочного фарфора осуществляют механическим прессованием в небольших стальных формах [13, 25].

Формование высоковольтных изоляторов производят преимущественно пластическим методом.

Обжиг фарфоровых изоляторов производится в печах периодического (камерных, горнах) и непрерывного (туннельных) действия [28, 29].

Введение технологии быстрого обжига для керамических материалов и замена огнеупорных шамотных элементов конструкций печей на карбидкремниевые, позволило изменить весь процесс обжига керамических изделий, начиная от фарфора и кончая технической керамикой [28, 29. 34].

Структура и свойства фарфора

Основными составными частями фарфора являются стекловидная фаза (50 - 64 объемн %), муллит (15 - 30 объемн %). Кварц (14 - 30 объемн %), сравнительно небольшое количество пор и кристобалит [4, 13, 25]. Фазовый состав фарфора и его структура определяются исходным составом массы, технологией ее приготовления (дисперсностью) и условиями обжига.

С учетом условий службы изоляторов к фарфору предъявляются высокие требования в отношении его диэлектрических, механических и термических свойств.

Прочность на пробой (кг/мм) является наиболее важной диэлектрической характеристикой фарфора и преимущественно зависит от количества стекловидной фазы, также как и механическая прочность.

Механическая прочность фарфора как и всякого керамического материала, определяется свойствами наиболее слабой составляющей – стекловидной фазы [11]. Прочность самой стекловидной фазы зависит от ее состава (содержания SiO2  и  Al2O3) [25].

Заметное повышение механической прочности достигается и за счет повышения дисперсности исходных компонентов.

Примеры специальных видов электротехнического фарфора

Высокоглиноземистая керамика

В связи с повышением требований к электроизоляционным материалам в отношении диэлектрических, механических и термомеханических характеристик взамен электротехнического фарфора начали широко использовать иные материалы, в том числе высокоглиноземистые, содержащие более 45 % Al2O3. Увеличение содержания Al2О3  в материале сопровождается  повышением почти всех рабочих свойств, достигающих предельного значения у наружной керамики, практически целиком состоящий из λ – Al2О3  [13, 14, 25, 31, 33].

Эти материалы содержат в виде основной кристаллической фазы кварц β-SiO2 ,   корунд α – Al2О3 , муллит 3Al2О3 ∙ 2SiO2.

Таким образом, фазовый состав высокоглиноземистой керамики определяется соотношением количеств Al2О3   и   SiO2  и зависит от природы применяемого сырья, наличия примесей, технологии подготовки сырьевых материалов (однородности массы и ее дисперсности) и температуры обжига.

В зависимости от химического состава, определяющего фазовый состав этих материалов, они подразделяются на муллито–кремнеземистые (40 – 70 % Al2О3 ), муллито-корундовые (70 – 95 % Al2О3 ) и корундовые (95 – 100 % Al2О3 ).

Эти материалы требуют сложной технологии изготовления с весьма высокой температурой обжига (до 1750 ºС) и обладают высокой нагревостойкостью (рабочая температура до 1600 ºС).

Высокоглиноземистая керамика характеризуется  чрезвычайно высокой механической прочностью и теплопроводностью (их теплопроводность в 10 - 20 раз выше, чем у фарфора), электрической прочностью, устойчивостью к термоудару, низкими  диэлектрическими потерями в широком интервале температур и частот (высоким ρ и малым tgδ),  устойчивостью против воздействия различного рода агрессивных сред εr алюмооксида – около 10.

В зависимости от  содержания корунда и способа получения окиси алюминия высокоглиноземистым материалам присваиваются различные наименования – ультрафарфор, уралит, алюмоксид, поликор (за рубежом люколокс) и др.

Ультрафарфор (например, УФ53,УФ61 по сравнению с электротехническим фарфором обладает большой прочностью, термостойкостью, химической стойкостью, твердостью, низкими диэлектрическими потерями в широком интервале температур.

Поликор обладает особо плотной структурой (его плотность близка к теоретической плотности Al2O3 ). В отличие от обычной непрозрачной корундовой керамики, поликор прозрачен. Его, в частности, применяют для изготовления колб некоторых специальных электрических источников света.

Сырьем для изготовления высокоглиноземистых материалов служат технический глинозем, электроплавленный корунд, различные оксиды металлов. Для придания пластичности в состав сырьевой массы вводят огнеупорные глины и бентанит.

После формования заготовки подвергают механической обработке во влажном или в высушенном состоянии и спекают.

Обжиг изделий должен производиться в строго заданном температурном режиме для получения изделий максимальной прочности.

Из высокоглиноземистых материалов изготавливают аппаратные высоковольтные изоляторы свечей зажигания, проходные и подвесные изоляторы, герметизированные конструкции с использованием пайки, низковольтные и высоковольтные конденсаторы и т.д.

Оксидная электроизоляционная керамика

Большое применение в промышленности имеют керамические материалы на основе чистых окислов (Al2О3, ZrO2, TiO2, BeO, MgO  и др.). Материалы из указанных окислов обладают комплексом свойств, требующихся для изделий высокой огнеупорности, прочности при повышенных и высоких температурах[1, 25, 36, 46].

Широкое применение находит керамика на основе Al2О3, что объясняется доступностью сырья – технического глинозема, благоприятным сочетанием свойств корундовой керамики как  эксплуатационного материала.

Технология получения спекшейся, чисто корундовой керамики на основе технического глинозема сводится к следующим основным процессам:

- обжиг технического глинозема (1450-1500 ºС) в печах (камерные, туннельные);

-  тонкое измельчение в шаровых, вибрационных мельницах по мокрому или сухому способу до размера частиц 1-2 мкм.;

- формование изделий (отливка в гипсовые формы, горячее литье под давлением, намораживания, протяяжка пластифицированных масс, полусухое прессование, гидростатическое и горячее прессование);

-  сушка (часто в глиноземистой засыпке) и обжиг.

В случае оформления изделий методом горячего литья (количество связующего 12 - 15%) применяется двухкратный обжиг: утельный до 1100 - 1200  ºС и окончательный 1700 - 1750 ºС.

Широкое применение нашла MgО. Материалы этих композиций имеют исключительно высокую прочность и высокие электроизоляционные свойства.

Разработано большое количество корундовой керамики с высокими механическими и электрическими  характеристиками на основе эфтектических составов, ряд  трех и более компонентных систем, в частности систем, в составе которых входят окислы Mn, Ba, Ca, Zr, Sr, Ni и др.

Большим достиженим стала прозрачная корундовая керамика “поликор-луколокс”, о котором было сказано в гл. 6.2. Характерной особенностью этого материала является его способность пропускать свет, что связано с практически полным отсутствием в нем пор и стекловидной фазы, напоминающий по своей структуре металл.

Большая часть керамических материалов с высокой εr имеет в качестве основной составляющей части диоксид титана TiO2- рутила.

В керамических материалах на основе рутила диэлектрическая проницаемость превосходит εr  большинства применяемых твердых диэлектриков.

Помимо рутила во многие конденсаторные радиокерамические материалы входят в виде  кристаллической фазы соединения СаО ∙ ТiО2 (титанат кальция, перовскит), SrO ∙ TiO2 (титанат стронция), BaO · 4TiO2 (тетратитанат бария), MgO ∙ ZiO2, NiO · TiO2, BaO · ZrO2, SnO2, SrO · SnO2 и др.

У многих  керамических конденсаторных материалов  значение εr  снижается при повышении температуры [30].

В отличие от ТiО2 титанат алюминия был создан и используется именно как термостойкий материал [45, 48]. Его уникальной особенностью является практически нулевой коэффициент термического расширения (КТР).

Керамика на основе диоксида циркония занимает особое положение в списке наиболее перспективных для развития в промышленных масштабах керамик. Наряду с высокими показателями механических свойств, обусловленными, прежде всего, свойственным лишь немногим из известных материалов эффектом так называемого "трансформационного упрочнения”, прочностью и особенно трещиностойкостью, огнеупорностью и другими, присущими всем керамикам, как твердым, абразивно- и коррозионно-стойким материалам свойствами, она обладает уникальной способностью быть прямым эффективным преобразователем энергии органического топлива в электрическую энергию по технологии топливных элементов [37 - 41].

Из “керамической стали” – так называют циркониевую керамику, изготавливают самые разнообразные материалы:

- бритвы, промышленные лезвия, ножи, хирургические скальпели;

- искусственные суставы и другие биоимплантанты;

- клапаны, уплотнители и другие части насосов;

- инструмент для обработки металлов давлением и резанием;

- слитки для электронно-лучевого распыления и многое другое.

Изделия из циркониевой керамики имеют высокий рыночный потенциал.

Технология получения материала включает процесс синтеза порошка  ZnO2 , формования и спекание материала [32].

Для получения изделий обладающих повышенной прочностью на основе ZrO2 необходимы субмикронные порошки, получаемые совместным осаждением компонентов из растворов [34].

К керамике с низкой диэлектрической проницаемостью относятся  материалы, содержащие в виде основной кристаллической фазы периклаз MgO и шпинель MgO ∙ Al2О3.

Спеченная окись магния является хорошим изолятором [19].

MgO  получают из различных магний-содержащих минералов: магнезита (MgCO3),  доломита (MgCO3 ∙ CaCO3), брусита Mg(OH)2 и др.

Свойства MgO в сильной степени зависят от температуры ее обжига . Если температура низкая (обжиг магнезита) он обладает высокой гигроскопичностью, способностью к карбонизации в отличие от высокообожженной и электроплавленной  MgO.

Значительное влияние на процесс спекания MgO  оказывают различного рода добавки. При применении добавки катионов циркония удалось получить полупрозрачную керамику с теоретической кислотностью без рекристаллизации MgO.

Механические характеристики спеченной  MgO достаточно высоки, но ниже α Al2О3. Керамика на основе MgO применяется в качестве высокотемпературного электроизоляционного материала.

Керамика из окиси бериллия обладает исключительно большой термостойкостью, обусловленной низким коэффициентом термического расширения и высокой  теплопроводностью (в 3 - 5 раз выше, чем у корунда). Технология изготовления изделий из окиси берилия аналогична процессу получения корундовых материалов.

Стеатитовая, кордиеритовая, форстеритовая,

литийсодержащая керамика

Стеатит  – вид керамики, изготавливаемой  на  основе  минерала талька 3MgO · 4SiO2 · H 2O  и  другого   природного   магнезиально-силикатного  сырья, глинистых материалов и различного рода плавнеобразующих компонентов (например, типов ТК, СПК,СНЦ, СК и др.).

Таким образом, в то время как обычная керамика (фарфор и его разновидности) состоит в основном из силикатов алюминия, стеатитовая керамика – из силикатов магния, прежде всего, клиноэнстатитов.

Тальк – хорошо известный минерал, обладающий способностью,  благодаря его чрезвычайной мягкости,  легко размалываться в порошок.  Стеатитовая керамика обычно изготавливается обжигом массы, составляемой из талькового порошка с некоторыми добавками [24].

Стеатитовая керамика не нуждается в глазуровке (благодаря плотной структуре) и может  сравнительно легко дополнительно обрабатываться шлифовкой. Стеатит широко используется для установочной изоляции, а также в силовой электротехнике.

Процесс получения  стеатитовой керамики отличается методами оформления изделий,  это метод пластического формования, горячего литья, полусухого прессования. Стеатитовые массы имеют заметно меньшую пластичность по сравнению с фарфоровыми массами.

Использование стеатита взамен фарфора при изготовлении изоляторов способствует повышению надежности изделий и уменьшению габаритов.

Кордиеритовая  керамик

Специфическим свойством данной керамики является высокая термическая устойчивость ее, обусловленная малым коэффициентом термического расширения кордиерита  2 MgО  · 2Al2О3 ·  5SiO2 [ 19, 24].

Характерной особенностью кристаллов кордиерита является не только низкий КТР, но и анизотропность по  кристаллографическим осям.

Анизотропность термического расширения (сжатия) кристаллов кордиерита является одной из причин высокой термической устойчивости кордиеритовой керамики

Производство кордиеритовых материалов основано на применении талько-глинистых композиций с добавками электроплавленного корунда или технического глинозема, кварца, а для плотно спеченных материалов – и полевого шпата.

Различные составы шихты используются для получения различных марок кордиеритовых изделий (Л,К,КДИ, КП и др.).

В связи с низким КТР кордиеритовой керамики и высокой термостойкостью она нашла применение для изготовления дугогасительных камер высоковольтных выключателей  и других керамических материалов  с особо высокой нагревостойкостью.

Форстеритовая  керамика

Mg2[SiO4] – форстерит – минерал класса силикатов,  магниевая разновидность оливана. Химический состав (%): Mg – 57,31, SiO2 – 42,69.  Изоморфные примеси: железо, хром, никель. Плотность 3,22 г/см3, твердость 7. Цвет светло- и лимонно-зеленый, в шлифах бесцветный, блеск стеклянный. Некоторые форстериты черные с металловидным блеском. Форстерит получают: из гелей двуокиси кремния и окиси магния при температурах 500 и 675 ºС; сплавлением окиси магния и двуокиси кремния в печи ; прокаливанием спрессованных порошков окиси магния и двуокиси кремния при температуре 2000 ºС, нагреванием серпентиновых и хлоритовых минералов до температуры 600 - 900 ºС [6].

Особенностью данной керамики являются высокие электрические характеристики и большой температурный коэффициент линейного расширения (10 ÷ 11 · 10-6 град -1), лежащий в диапазоне температур от 20 до 900 ºС.  Форстеритовая керамика благодаря высокому температурному коэффициенту линейного расширения применяется для получения вакуумно-плотных согласованных металлокерамических спаев. Электрические свойства позволяют использовать ее для деталей, работающих при 500 – 600 ºС, в электронных приборах как высококачественый огнеупорный материал [49]. Недостатком форстеритовой керамики является ее низкая термическая устойчивость [13, 25].

Оформление изделий из форстерита возможно различными  методами – горячим литьем, прессованием и штампованием, протяжной с введением в массу пластифицирующих добавок [25].

Получение плотной мелкокристаллической форстеритовой керамики осуществляют из высокодисперсных порошков, полученных по золь-гель технологии, широко распространенной в последнее время благодаря простоте и доступности используемых реагентов и оборудования [50, 51].

Литийсодержащая керамика

Находит применение керамика на основе минералов эвкриптита (Li2O ·  Al2O3 · 2SiO2), сподумена  ( Li2O · Al2O3 · 4SiO2 ) и петалита  (Li2O · Al2O3 · 8SiO2) [8, 25, 13].

Керамические материалы на основе литиевых материалов, преимущественно сподумена и петалита или их искусственных аналогов, характеризуются малым КТР и высокой тормостойкостью (типа ЛС).

Состав ЛС-9 обеспечил получение керамики со стабильными свойствами и  отрицательным КТР при ее обжиге в интервале 1200 - 1300 ºС. Опробовано было получение указанного материала по пластичной технологии полусухим прессованием и горячим литьем под давлением.  Установлено, что  метод горячего литья обеспечивает получение материала повышенных прочости и термостойкости с малым температурным коэффициентом.

Литийсодержащая керамика может применяться для футеровки индукционных печей, защитных трубок термопар, различного рода радиотехнических и других изоляторов, к которым предъявляются требования постоянства размеров в условиях изменения температуры.

Основной недостаток для широкого использования литийсодержащей керамики – дефицит сырья.

Керамические конденсаторы, пьезо- и сегнетокерамика,

установочная керамика, резисторы, электреты – общие понятия.

Производство керамических  радиодеталей отличается от других отраслей керамической технологии богатым разнообразием ассортимента керамических масс и изделий из них [13, 52]. Такое многообразие оправдано тем, что радиотехника и электроника предъявляют к диэлектрикам в зависимости от их назначения чрезвычайно высокие и разнообразные требования.

Первые керамические конденсаторы были изготовлены из материалов, близких по составу к электроизоляционному фарфору. Особое место среди керамических диэлектриков для изготовления конденсаторов занимают титанат бария и твердые растворы на его основе, характеризующиеся кристаллической структурой перовскита. Основные отличия этих материалов от ранее известных диэлектриков – наличие сегнетоэлектрических, антисегнетоэлектрических  и пьезоэлектрических свойств.

Сегнетоэлектрики отличаются большой диэлектрической проницаемостью и имеют резко выраженную зависимость от напряженности поля и от  температуры. Характерной особенностью сегнетоэлектриков является наличие у них диэлектрического гистерезиса (отставание изменений электрического смещения от изменений напряженности электрического поля) [30]. К сегнетоэлектрикам относятся сегнетовая соль Na K C4 H4 O6 · 4H2O, титанат бария  BaTiO3,  кислый фосфорнокислый калий  KH2PO4  и др.

Следует отметить большую группу керамических материалов с температурным коэффициентом диэлектрической проницаемости, близким к нулю, что открыло широкие возможности для создания аппаратуры с высокой стабильностью работы при изменении температуры. К таким материалам следует отнести керамику на основе системы TiO2 - ZrO2, станнатов, цирконатов кальция, бария и их твердых растворов с  CaTiO3.

Позднее были разработаны керамические материалы в системе CaTiO3 - LaAlO3 с регулируемыми диэлектрическими свойствами, полученные методом совместного соосаждения из водных растворов неорганических солей с последующим синтезом твердого раствора заданного состава, что положило начало новому направлению в химической технологии керамических материалов.

Пьезокерамические материалы – это материалы, которые при воздействии на них механических усилий (давления, изгиба) приобретают электрический заряд, концентрирующийся на поверхности образца.

Пьезокерамический эффект был обнаружен и практически использован сравнительно давно. Способность некоторых материалов генерировать электрический заряд пропорционально механическому напряжению была обнаружена Пьером и Жаком Кюри еще в 1880 г. Вскоре было установлено, что пьезоэлектрики обладают обратным эффектом – деформирования под действием приложенного электрического напряжения. Это явление открыло широкие возможности непосредственного превращения электрической энергии в механическую и обратно, его практического применения.

Наряду с керамическими пьзоэлектриками на основе титаната бария были разработаны и использованы в практике пьезокерамические материалы на основе ниобатов свинца, бария и твердых растворов цирконатов титана и свинца (ЦТС)  с модифицирующими добавками окислов некоторых элементов (SrO, BaO, B2O3 и др

Установочная керамика. Использование керамических диэлектриков для установки и монтажа различных элементов радиоустройств,  электронных и других устройств обусловлено их высокой механической прочностью и хорошими диэлектрическими свойствами. Первые радиодетали из керамики для этой цели изготавливались из электротехнического фарфора.

Металлокерамические узлы на основе стеатитовой, форстеритовой, алюмооксидной керамики, а также изделия на основе оксида бериллия нашли широкое применение в различных электровакуумных и ионных приборах, в которых керамические детали используются в качестве оболочек электронных и триодных ламп бегущей волны, держателей подогревателей катодов, окон выводов высококачественной энергии и др.

Особое  место среди керамических материалов занимает керамика для изготовления подложек интегральных схем Специфические требования к этим материалам определяются необходимостью решения проблемы микроминиатюризации, т.е. стремлением получения наибольших удельных характеристик прибора при его минимальной массе и размерах.

Для регулирования параметров электрических и радиотехнических схем  широко используются различного рода резисторы (постоянные или переменные). Первым из керамических  материалов подложки был высоковольтный фарфор, затем стали применять керамику на основе оксидов элементов второй группы периодической системы Менделеева и другие виды с минимальным содержанием щелочных оксидов.

Диэлектрики, длительно сохраняющие наэлектризованное состояние (остаточную поляризацию) и создающие электрическое поле в окружающем пространстве, называют, электретами [8, 13]. Электреты – электрические аналоги постоянных магнитов.

Неорганические электреты, впервые полученные в 20 – х годах прошедшего века, изготавливают из серы, MgTiO3, ZnTiO3, BaTiO2, стеатита, борного стекла, ситаллов, ZnS и CdS, активированных медью и др. Наиболее стойкие электронные состояния у электролитов сложного состава, таких как керамические, состоящих из кристаллической фазы и стекловидной прослойки.

В зависимости от способа получения различают термоэлектреты, фотоэлектреты и элетроэлектреты. К наиболее стабильным относятся термоэлектреты, которые получают нагреванием диэлектрика до температуры, равной или меньшей температуры плавления, с последующим охлаждением его в сильном электрическом поле. При освещении или облучении (радиоактивном) фотопроводящих диэлектриков в сильном электрическом поле получают фотоэлектреты, которые на свету теряют заряд. Действием сильного электрического поля создают электроэлектреты. В зависимости от величины прикладываемого напряжения у  термоэлектретов возникает гетероразряд или гомозаряд. Чаще всего гетероразряд быстро спадает до нуля, а через некоторое время превращается в гомозаряд, который сохраняется достаточно долго. Электреты применяют в электрометрах, конденсаторных микрофонах,  электрофотографии и др.

Безоксидные и другие перспективные виды

керамических материалов и керамические технологи

Безопасные керамические материалы – это нитриды, карбиды, силициды, бориды и их композиции [1, 13, 30, 46]. Некоторые из них являются полупроводниками (например, карбид кремния SiC), а некоторые – диэлектриками. Электроизоляционными материалами высокой нагревостойкости являются нитриды бора BN, кремния Si3Nu и др. При

этом для обжига или спекания керамики используется микроволновая энергия СВЧ установок [53].

Микроволновое излучение особенно важно для спекания материалов, изготовленных из напопорошков, когда импульсивный нагрев уменьшает вероятность рекристаллизации зерна в изделиях и способствует  получению высококачественного материала.

Карбид кремния в электротехнике применяется для изготовления резисторов, варисторов и других материалов, используемых в автоматике, вычислительной технике, электроприборостроении,  в технике получения высоких температур,  [13, 30, 52, 54, 56].

Развитие научно-технического прогресса тесно связано с применением новых керамических и композиционных материалов, способных выдерживать высокие температуры и успешно работать в условиях агрессивных сред [56]. [1, 46, 56].

СВС-технология по сравнению с традиционными способами производства керамики отличается высокими температурами (>2000 ºС) и большими скоростями (секунда, минута) протекания реакций взаимодействия исходных компонентов [56].

СВС-технология обеспечивает, в основном, получение полупроводников, которые необходимо в дальнейшем перерабатывать в изделие (или покрытия) с помощью традиционных методов спекания, горячего или изостатического прес- сования, напыления и т.д. Оптимальным является совмещение СВС с различными механическими и физическими воздействиями (прессование, газостатирование, тепловой взрыв). Используя, например, СВС-газостатирование,  получают изделия ”черной керамики” (Si3N4-SiC-TiN) и другие материалы сложного состава. Процесс объемной усадки используют при синтезе в режиме СВС сиалоновой керамики [55 -57].

Говоря о керамике будущего, нельзя не отметить стремительно развивающуюся перспективную материаловедческую область – композиты. Например, термореактивные композиты содержат до 90 % минеральных заполнителей, в том числе керамические высокомодульные нити (стекло, углерод, базальт и др.) [1].

Известно, что одним из главных недостатков большинства керамических материалов является их хрупкость. В последние годы получены образцы керамики и композитов с пластическими характеристиками например сверхпластичная керамика.